문서번호	교량안전과-4649
결재일자	2017.3.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	03/14 신응수
협 조
	★주무관			이기승

가양대교(MP17~MP20)

강구조시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03

안전총괄본부

(교량안전과)

가양대교(MP17~MP20)

강구조시설물 안전점검 결과보고

가양대교(MP17~MP20구간) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

가양대교 시설물 개요

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	16.5 ~29	1,700	강서구 가양동 ~ 마포구 상암동	교량안전과 (기술점검팀)	DB-24	STB	'02.5.31	현대건설 삼성중공업

(시설물 전경 사진)	(종단면도)

점검개요

점검일자 : 2017.03.13.(월)  ※ 집중점검과 병행하여 점검 실시 함

점검구간

- 가양대교 : 본선 MP17~MP20구간 강박스거더교(STB) 3열

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

가양대교(MP17~MP20구간)

- 일반 사항

① 신축이음하부 물받이통 넘침 흔적(내부 이물질 퇴적) : MP17

② 강박스 내부 배수용 관 누수(중분대 하부) : MP19 G2열

- 강구조(용접) 분야

① 강박스 내부 및 외부 도장박리 : 약 15개소

② 강박스 내부 및 외부 부식(녹 발생) : 약 13개소 등

조치계획

점검결과 발견된 결함사항은 금번 시행한 가양대교 집중점검 결과에 반영하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.

(기술점검팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 가양대교(MP17~MP20) 안전점검 보고서 1부. 끝