문서번호	도로보수과-6314
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
김종범		10/29 代박일연
협조
	주무관		이문희

불량맨홀 정비 시험시공 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

동부도로사업소

(도로보수과)

불량맨홀 정비 시험시공 계획

우리사업소 관내 누후포장도로 정비구간의 불량맨홀을 노후포장도로 정비와 동시에 정비하는 시험시공 계획보고임

1		관련 근거

맨홀 보수 공법 활용 안내

(서울특별시 도로관리과-6153호, 2013.4.17.)

불량맨홀 보수공사 시험시공 승인 요청

(둥지 2014-09호, 2014.8.27.)

2		공법 개요 및 특성

노후 포장도로 정비시 맨홀전용 평삭기와 가열아스콘 보온 운반차량을 사용하여 불량맨홀 선 정비 후 노후 포장도로 포장 시행

노후 포장도로와 불량맨홀을 동시에 정비함으로써 불량맨홀을 정비하기 위한 별도의 교통통제가 필요없어 시민불편 제거

3		시공 장비 및 자재

시공장비 : 직선.원형 노면평삭기, 이동식아스콘 보온차량, 플레이트 콤팩터, 유화아스팔트 살포기, 다기능 맨홀틀 거치대, 발전기 등

포장자재 : 기초채움 초속경 몰탈, 중층용 아스팔트

4		시공 절차

철거절차 : 맨홀뚜껑 제거⇒원형평삭기 설치⇒맨홀주변의 파손된 노면부분 평삭⇒폐기물제거 및 콘크리트 상판 이물질 제거

복구절차 : 맨홀틀 제설치⇒임시거푸집 설치⇒맨홀틀 하부 초속경 몰탈 채우기⇒임시거푸집 제거 및 맨홀뚜껑 재설치⇒중층 아스콘 채움

※ 맨홀하부 초속경 몰탈 압축강도 확보후 노후포장 공사시행

(30분 압축강도 : 16.1N/mm2)

5		시공 일정 및 구간

시공 일정 : 2014.11.중

시공 노선 : 봉은사로(불량맨홀 5개 내외)

6		행정 사항

맨홀 시험시공 업체인 ㈜둥지엔터프라이즈에 시험시공 일정 및 장소를 통보하여 노후포장도로정비공사시 선 불량맨홀 정비 후 노후포장 정비 시행코자 함

붙임 : 1. 맨홀보수공법 활용안내(도로관리과-6153호, 2013.4.17.) 1부.

2. 불량맨홀 보수공사 시험시공 승인 요청(둥지2104-08호,2014.08.18.) 1부

3. 불량맨홀보수공사 시험시공 승인요청(둥지2014-09호, 2014.8.27.) 1부

4.불량맨홀 보수공사 시험시공 승인요청에 대한 회신(도로보수과-5156호,2014.9.5.) 1부

5. 불량맨홀 보수공법(ND-2공법) 세부자료 제출(둥지2014-11호,2014.9.17.) 1부.

6. 품질시험 검사성적서(시료명 ND몰탈) 한국에스지에스 건설시험연구원(2014.10.10.) 1부

7. 시방서 1부. (붙임 1~7 별도)   끝