문서번호	수도자재관리센터-2630
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		계량기관리팀장	소장
안종인		최성진	02/24 박희복
협조
	주무관		고예담

재질분석기 자체검사 결과보고

- 민사소송 화해권고결정에 따른 수도계량기 대체납품(2022년)-

2022.  2.

수도자재관리센터

재질분석기 자체검사 결과보고

- 민사소송 화해권고결정에 따른 수도계량기 대체납품(2022년)-

민사소송 화해권고결정에 따른 수도계량기 대체납품 관련 휴대용 금속 재질 분석기를 활용한 자체 재질검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 건    명 : 민사소송 화해권고결정에 따른 수도계량기 대체납품(2022년)

****************

*********************************

□ 납품수량 및 검사수량

구분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	비고
****	******	******	*****	***	*****	*****
*****	***	***	**	**	**	**
****	**	**	*	*	*	*	*** ******

***********************

※ 무연황동 재질기준 : 구리(Cu) 58%이상, 납(Pb) 0.25%이하

□ 공인기관 검사의뢰 시료 채취 : 2개

연번	기물번호	검사의뢰 항 목	재질검사 결과(%)		비 고
			구리	납
1	****************	****	*****	****	***************
2	****************	****	*****	****

※ 10개 시료 중 납 함량이 높은 2개 시료 채취

*****************************

*************************

□ 검사의뢰자 : 수도자재관리센터 공업6 김진종, 공업7 안종인

붙임 : 휴대용 금속재질분석 결과표 1부.  끝.