복개구조물 요소별 점검항목

요 소	점 검 부 위	점 검 항 목
포장부	▹포장체 ▹신축이음장치 ▹배수구 및 환기구	□ 균열조사 : 위치 □ 누수조사 : 위치 □ 변상조사 : 위치 □ 신축이음장치 : 후타재등 파손여부
박스 내부	▹공통사항	□ 균열조사 : 위치 □ 누수조사 : 위치 □ 변상조사 : 박리‧박락, 층분리, 백태, 동해, 파손, 오염 등에 대한 현황조사 □ 기존 보수부의 재 손상 여부
	▹슬래브 하면	□ 횡균열의 위치 □ 망상균열부 누수 및 백태 발생 여부와 균열주변부의 박리, 박락 발생여부 □ 개구부 주변 파손 발생여부 □ 스틸그레이팅 설치부의 이상 소음, 충격 발생여부 □ 신축유간의 누수 정도, 주변 부재의 열화 및 손상 진전정도 확인
	▹벽체 및 기둥	□ 횡균열의 위치 □ 경사 균열 발생 여부(지반의 침하와 관련된 균열로 신규 발생시 추적 조사 요구) □ 누수 및 철근노출 발생여부 □ 기둥하부 세굴 및 침식 발생여부
	▹배수구, 환기구 및 장비출입구	□ 스틸그리이팅의 변형, 파손 여부 □ 덮개판의 변형, 파손 여부 □ 연석 주변 정상 배수 여부(체수 여부)

▣ 상부 포장 점검

점검부위	점 검 항 목
점검항목	□ 균열조사 : 위치 □ 누수조사 : 위치 □ 변상조사 : 그레이팅 주변부 손상 여부 □ 배수구조사 : 체수 여부
주요부위	<신축이음부> <신축이음부> <포장부> <맨홀 주변> <장비 투입구>
점검요령	□ 점검방법 - 맨홀이나 신축이음부 주변의 균열발생 여부 확인 - 장비투입구의 덮개판 변형 및 지지부 콘크리트 파손상태조사. - 포장부의 임의 천공위치 발생여부. - 우기시 포장면의 체수 여부 조사. - 상세조사가 필요한 경우 정밀점검 의뢰 □ 변상발생시 조치 - 균열 및 단차, 파손 등 각 변상에 대한 점검야장 작성 후 변상 사진촬영 □ 점검시 유의사항 - 통행차량에 대한 안전조치(신호수 배치 등)를 취한 후 조사를 실시하되 2인 1조로 점검 시행 - 접근장비를 이용한 상세조사가 필요한 경우 교통소통 및 안전에 유의
점검 도구	필기도구(소형보드판, 매직, 분필)‧점검야장‧줄자(5m)‧균열자‧점검망치‧카메라

▣ 복개구조물 내부 점검

점검부위	점 검 항 목
공통사항	□ 균열조사 : 위치 □ 누수조사 : 위치 □ 변상조사 : 박리‧박락, 백태, 단차, 철근노출, 부식, 파손 등에 대한 위치, 규모
슬래브 하면	단면 보수위치의 누수 발생여부 신축Joint부는 물끊기 앵글의 설치효과 확인(설치후) 백태의 진전여부(손상면적 확대)의 확인 누수발생시는 누수량, 수질, 기온변화 평가 단면보수 완료부의 탈락여부 조사
벽체 및 기둥	유입관 주변의 오염 및 단면파손부의 상태점검 폐공의 채움시공 이후 보수상태 점검 기둥부 유속에 의한 세굴 및 침식 발생여부
바닥부	토사 퇴적량 조사, 세굴발생여부
주요부위	<슬래브 하면> <벽체> <바닥부>
점검요령	□ 점검방법 - 망치 등의 장비로 타격음을 청취, 벽체 배면상태를 파악하고 외관망도에 기술 - 신축 유간부는 특히 누수의 발생이 많은 부위로서 세심히 점검 - 박스내의 변상여부 확인 □ 변상발생시 조치 - 균열 및 단차, 누수 등 각 변상에 대한 점검야장 작성 후 변상상태 사진 촬영 □ 점검시 유의사항 - 하수부의 유속이 빠르고 부분적으로 깊은 구간이 있으므로 유의하며 2인 1조로 점검을 시행하며, 우천 시에는 신속히 대피
점검도구	필기도구(소형보드판, 매직, 분필)‧점검야장‧줄자(5m)‧균열자‧점검망치‧손전등‧카메라