품질시험계획 이행확인점검 지적사항 조치결과

Ⅰ		점검개요

○ 점검현장 : 겸재교 건설 및 연결도로확장공사

○ 점검일자 : '14. 8. 28(목)

Ⅱ		지적사항 및 조치결과

현장명 및 위치		겸재교 건설 및 연결도로 확장공사
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 8. 28(목)		일 시	'14. 9. 1(월)	비고
내 용	○ 종점부 접속교 방호벽 콘크리트 양생기간중이나 거푸집 탈형후 즉시 균열방지를 위해 일정간격으로 Cutting 실시		내 용	- 거푸집 탈형후 5m 이내로 Cutting 완료.	사진참조

4m 간격으로 Cutting 조치함

스페이서 설치함

현장명 및 위치		겸재교 건설 및 연결도로 확장공사
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 8. 28(목)		일 시	'14. 9. 2(화)	비 고
내 용	○ 시점부 접속교 슬래브 P.F.B 철근피복 두께 유지를 위한 스페이서 설치 바람		내 용	- 철근피복 두께 유지를 위한 스페 이서 설치함.	사진참조