서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	14
	구조로프	동
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 각종 인명구조용에서 사용하는 구조로프에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1 칩이 내장되어 있어 로프 이력 확인이 가능하여야 한다. 3. 성능 및 구성품 3-1 성능 - 직경 : 11mm이하 - 길이 : 200M이상 - 인장강도 : 33KN이상 - 추락계수 : 50회 - 외피 비율 : 40% - 수분수축율 : 1.9% - 신장률 : 3.3% 이하 - 인증 : UIAA, EN 1891 3-2 구성품 : 로프 1롤 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. - 계약체결 후 60일 이내에 납품하여야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 제품보증기간 중 년1회 순회점검을 하여야 한다.

서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	14
	구조로프	동
- 공급자 확약서와 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. 5-3 인증서 제출 - 장비에 대한 국제 규격 인증서를 제출 하여야 한다. 5-4 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.