문서번호	한양도성도감-975
결재일자	2017.1.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도성학술팀장	한양도성도감과장
최지애		김서란	01/24 심말숙
협조

한양도성 성돌(각자성석, 풍화성돌, 오염성돌)

보존처리 전문가 자문회의 결과 보고

2017. 1

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성의 각자성석, 풍화성돌, 오염성돌 보존처리 사업을 확대 적용하기에 앞서

보존처리 전문가 자문회의를 개최하였고, 그 자문 결과를 보고드림

한양도성 성돌(각자성석, 풍화성돌, 오염성돌)

보존처리 전문가 자문회의 결과 보고

자문회의 개요

□ 일    시 : 2017. 1. 17(화) 14 : 00 ~ 16 : 00

□ 장    소 : 한양도성 남산 회현자락 잔존성벽

□ 자문위원 : *************************************

*****************************

□ 안    건 :

- 각자성석의 보호방안 및 성돌 강화제의 내구성 모니터링 방법

- 남산 회현자락 풍화성돌 보존처리 방안(균열, 손실부 등)

- 페인트 등으로 오염된 성돌의 제거방법 마련

자문회의 결과

□ 각자성석 보존처리 및 모니터링 방안

- 각자성석은 비이온 계면활성제(Triton X-100)를 증류수에 희석하여 세척

- 10점의 각자성석을 강화처리(OH100,KSE300 등)하여 강화효과, 내구성, 내수성 등을 모니터링

□ 풍화성돌 보존처리 방안

- 풍화가 심한 성돌은 더 이상 부스러지지 않도록 강화처리를 해야함

- 가공한 신석은 이질감이 들지 않도록 무기안료 등이 혼합된 강화제를 분무하여 색맞춤을 실시

- 신석 뒷면에는 제작날짜, 이름 등을 새겨 실명 보존기록을 제작함

- 신석과 지지대를 설치하기 어려운 부분은 우레탄 수지, 무황변 수지 등으로 수지의석을 만들어 끼움

- 스틸 지지대의 도난을 방지하기 위하여 성돌표면과 유사하게 3D출력물과 수지를 이용하여 만들어 설치

□  오염성돌 제거방안

- 페인트 오염물은 페인트박리제(アトムハウス塗料はくり剤)를 예비 테스트를 시행한 후 사용

- 성돌의 녹물은 옥살산 5%, 10%용액을 단계별로 테스트를 진행한 후 이상소견이 없을 때 확대 적용

※  한양도성의 체계적인 보존‧관리를 위해서는 보존처리 전담팀을 구성하여 운영하는 것이 필요함

향후계획

□ 보존처리 전문가 자문내용을 반영하여 각자성석, 풍화성돌, 오염성돌 보존처리 시행

첨  부 : 자문의견서 3부.  끝.