	레일결함발견보고

개    요

장 비 명: 레일탐상차1호(US1-2)

검사일시: ‘17.02.15. (수) 익일 01:30 ~ 04:00

검사구간: 6호선(상) 고려대 ~ 한강진, 22k000 ~ 28k900

검 사 자: 궤도장비팀 김승현 외 3명

탐상결과(결함)

구    간: 보문 ~ 안암(상선)

위    치: 27k477 내측레일, 신호본드선 용접부

일    시: ‘17.02.16. (목) 02:10 ~ 02:40

결함내역

위 치	탐상검사 결과	비 고
6호선(상) 27k477(내)	결함길이: 90mm 최소깊이: 80mm 최대깊이: 93mm	신호본드선 용접부 (육안확인 가능)

조치사항

- ‘17.02.16. (목) 02:30분 한강진 기술사업소(이병찬 차장) 통보

- 탐상차 비치용 응급이음매판 1조 하차

- 03:50분 응급이음매판 체결: 한강진 기술사업소

붙임 : 레일탐상결과 사진대지 1부. 끝.

사  진  대  지

27K477 결함(최소깊이 80mm)	27K477 결함(최대깊이 93mm)
27K477 결함(크기 약 90mm)	27K477결함 최대피크
정밀탐상	응급이음매판 체결