붙임. 1

노면 복공판 품질관리 기준 및 안전관리 강화

외관검사

○ 판정시기 : 현장에 반입된 자재에 한하여 시행(건설사업관리단)

○ 관련근거 : 한국산업안전보건공단의 “재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침”

○ 사용기준 : A급 자재에 한하여 성능시험 후 사용(B급이하 자재 현장 즉시 반출)

※ 한국산업안전보건공단의 “재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침 4. 등급기준

구 분	상 태
A급	변형, 손상, 부식 등이 거의 없거나 미세하여 수리나 정비가 필요 없이 성능검사가 가능한 경우 녹슬음이 없거나 약간 있더라도 강도상 영향이 거의 없는 것
B급	변형, 손상, 부식 등이 약간 있거나 보통으로서 수리 또는 정비를 거쳐야만 성능검사가 가능한 경우
C급	중요한 구조부분의 변형, 손상, 부식 등이 현저하여 정비 및 보수가 어려운경

품질 및 시험기준 마련 시행

○ 참고자료

도로교설계기준(1등급 교량 설계하중 DB24), 한국철도시설공단 공사시방서, 국토교통부 가설공사 표준시방서 참고

○ 시험기관 : 공인시험기관(재하시험)

○ 시험빈도 : 현장 반입된 자재에 한하여 200매당 외관검사 A급 제품에 대하여 랜덤으로 1매 샘플채취 시험의뢰(건설사업관리단)

※ 200매 적용 기준

․ 노면 복공판과 유사한 한국산업표준규격이 있는 보차도 포장용 판석(KS F 2530-1)의 시험빈도가 10,000개미만 5개로서 복공판은 주요간선도로 가설교량 및 지하차도 가시설물 상에 설치되는 중요 구조물로서 안전관리 강화를 위하여 200매당 1매를 선정 시험함이 적정(목동교 2,300매 투입 자재 중 현재 시험 7매를 개선 방안 적용 후 11매로 품질 시험 강화 효과 발생, 타 현장 대부분 1~2매 만 시험 후 사용하는 실정 임)

○ 시험방법 : KS F 2444(평판재하시험) 준용

○ 시험기준 : 관련근거를 참고 자료로 하여 1등급 교량에 적정하게 시험기준 마련

- 후륜하중 96KN 적용 : 도로교설계기준에 규정된 1등급 교량의 설계  하중인 DB24의 후륜하중(96KN)을 적용

- 충격계수 0.3적용 : 가설공사표준시방서(국토부) 제7장 “가설교량 및 노면복공의 충격계수 0.3을 초과할 수 없다”

- 복공판의 허용 처짐량 L/400 적용 : 한국철도시설공단 공사시방서 5.4.5 노면복공 (1), ⑨ 활하중(충격을 포함하지 않음)에 의한 “주형의 허용처짐량은 지간의 1/400이하로 한다”

- 재사용 복공판 안전율 0.9 적용(신재는 적용하지 않음) : 재사용 자재는 시험성적서상 저항 하중에 단면결손, 재사용 횟수 등 안전율을 고려하여 허용치 감소계수 0.9를 적용한다.(일반적으로 구조 검토 시 통상적으로 적용하고 있음)

※ 품질시험 기준 예시(재사용 복공판 합격․불합격 기준)

DB24 후륜하중 9,600kg×1.3=12,480kg = 124.8KN일때 처짐은 L/400로 복공판길이 2m일 경우 5mm 변위시 124.8KN이상 만족

① 재사용 복공판의 처짐이 5mm이 발생 했을 때 시험 저항 하중 값이 138.6KN일 경우      138.6×0.9(재사용 복공판 안전 율)=124.74〈 124.8 : 불합격

② 재사용 복공판의 처짐이 5mm이 발생 했을 때 시험 저항 하중값이 138.7KN일 경우     138.7×0.9(재사용 복공판 안전 율)=124.83 〉124.8 :  합  격

중량검사

○ 시험빈도 : 상기 품질기준 시험 시 중량검사를 병행한다.

○ 제품 별 중량기준은 가설공사표준시방서(국토교통부) 복공판에 명기된 제품에 대하여는 시방기준을 적용하고

※ 가설공사표준시방서(국토교통부) 복공판 제원

구분	치수(mm)			단면적 (㎠)	개당중량 (kg)	단면계수 (㎤)	사 진	비고
	가로	세로	높이
일반 TYPE	750	1,990	200	136.06	280.0	443
H형 TYPE	985	1,990	200	199.70	360.0	1.560

○ 기타 제품에 대하여는 제품 별 사양서에 표기되어 있는 중량을 기준으로한다.

※ 현재 시중에 사용되는 복공판 현황

구분	치수(mm)			단면적 (㎠)	개당중량 (kg)	사 진	비고
	가로	세로	높이
미끄럼방지 복공판 (MMA복공판)	750	1,990	204	136.06	300.0
강합성 복공판 (콘크리트 복공)	985	1,990	200	199.70	360.0

노면 복공판은 책임건설사업관리기술자 책임하에 가설공사표준시방서(국토교통부) 설계기준(허용응력) 및 상기 외관검사, 품질기준 및 시험, 중량검사 등에 모두 적합한 자재를 사용한다

시공기준 강화

일반적으로 차량 하중을 직접적으로 받는 차량 바퀴 접촉 부분 신재 사용강화

공용 중 품질관리 안전점검 방법

○ 점검시기 : 복공판 차량 개통일로 부터 철거시까지

○ 점검책임자 : 책임건설사업관리기술자

○ 점 검 자 : 건설관리단 및 시공사

○ 점검주기 : 현장여건에 맞게 자체 점검 계획을 수립 시행(일1회 또는 주1회, 책임건설사업관리기술자 확인)

※ 공사장 휴일 제외

○ 점검방법 : 육안점검을 원측으로 하되 특이사항 발견 시 교체 및 시험의뢰

○ 주요 점검내용 : 이탈, 솟음, 처짐, 균열, 찌그러짐, 소리, 파손, 마모, 단차 발생 등