동공관리등급 분류 및 복구기준

□ 복구 및 분류 기준

등급	분류기준	복구기준
긴급 복구 (2%)	• A.C포장 두께 10㎝ 이내인 동공 중 동공 두께 20㎝ 이내인 동공 • 포장 균열 깊이가 50% 이상 진행된 모든 동공	탐사중 동공상태 확인 즉시 복구(6시간 내)
우선 복구 (29%)	• A.C포장 두께 10~20㎝ 이내인 동공 중 동공 두께 10~30㎝ 이내인 동공 • 동공 좁은 폭 150㎝ 이상인 모든 동공 • 포장 균열 깊이가 10~50% 진행된 모든 동공	신속한 조치계획 수립 및 복구
일반 복구 (62%)	• 긴급/우선/관찰 등급을 제외한 모든 동공	우기철 이전까지 복구
관찰 (7%)	• A.C포장 두께 30㎝ 이상인 동공 또는 동공 두께 40㎝ 이상인 동공 중에서 동공 폭 80㎝ 미만인 동공	지속 관찰후 반복탐사 시작년도 우기철 이전까지 복구

※ 등급부분의 (%)는 ‘14.12월 ~ ’16.10월까지 발견된 동공 수량의 구성비임

□ 동공관리등급 개념도

□ 일본식과 서울시 동공관리등급 비교