등록번호	도로시설과-9448		★주무관		도로관리팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2018.8.22.
			안태훈		황인수		신대식		전결 08/22 서창수
결재일자	2018.8.22.
공개구분	대시민공개
			협 조
『태풍(솔릭) 대비』 도로시설물 점검 결과보고
안전건설국 도로시설과

태풍(솔릭) 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

한반도에 6만만에 빌생하는 태풍(솔릭) 북상 대비 강풍 및 안전사고 예방을 위하여 도로시설물에 대하여 사전 점검을 실시 후 점검결과 보고와 신속한 정비를 통하여 안정성 확보 및 재난 안전사고 예방

□

추진근거

◇ 태풍(솔릭) 북상에 따른 도로시설물 안전점검 계획

: 도로시설과-9355(2018.08.21.)

□

점검개요

□ 점검기간 : 2016.08.21. ~ 08.22

□ 점검대상 : 도로시설물 78개소

계	지하차도	지하보도	보도육교	옹벽(사면)	인공데크	방음벽
78	1	13	2	52	4	6

□ 점검방법 : 도로관리팀장 외 4명

□ 중점 점검사항

○ 도로시설물 : 지반 침하, 균열, 전도 등 시설물 변형 및 타일, 누수, 배수시설(육교, 인공데크) 등 관리 상태

○ 옹벽, 축대 : 노후 위험 축대 및 옹벽의 배부름 및 토사함몰, 배수

구멍 기능 유지, 낙석방지책등 안전시설 상태

○ 기타 안전사고 위험요인

□

점검결과

□ 세부점검내용

구분	시설물명	지적사항	조치사항	비고
지하 보도	남산입구	․ 벽체 타일 일부탈락	․ 탈락 타일 보수예정(9월)
	덕수궁	․ 벽체 판석 일부탈락	․ 탈락 판석 보수예정(9월)
	한국은행앞	․ 계단손상	․ 손상계단 보수예정(9월)
	광희문	․ 슬라브 누수	․ 누수부위 유도배수공사 시행예정(9월)
보도육교	충무초교앞	․ 강재도장 노후 도장공사 필요	․ 서울시에 보수공사비(시비) 지원요청(2억).
옹벽	장충동(반야트리)	․ 강재도장 노후 도장공사 필요	․ 기술용역 시행중으로, 용역결과(9월)에 따라 서울시에 낙석방지망 및 낙석방지책 설치 공사비 지원요청 예정(3억)
	버티고개 공영주차장 맞은편	․ 석축 천단부 콘크리트 탈락 ․ 석축줄눈(매지)일부탈락 ※ 안전에는 지장이 없는 것으로 판단됨	․ 9월중 석축보수 예정
	남산소월로 옹벽 (남대문로5가825)	․ 석축줄눈(매지)일부 탈락 ※ 안전에는 지장이 없는 것으로 판단됨	․ 9월중 석축보수 예정
	남산소파로옹벽 (남창동204-5)	․ 석축줄눈(매지)일부 탈락 ※ 안전에는 지장이 없는 것으로 판단됨	․ 9월중 석축보수 예정
인공데크	진양상가	․ 구조물에 전반적인 노후화 진행으로 인하여 콘크리트 탈락 및 철근노출 ․ 부식 발생	․ 서울시에서 하반기 공사 예정 (2018년 8월22일 계약 착공)
	신성상가
	청계상가	․ 특이사항 없음	․ 하반기 재난시설물 해제 예정
	대림상가	․ 특이사항 없음

□ 점검결과

○ 시설물 전반에 대한 점검결과 대체적으로 양호한 상태

○ 그늘막 쉼터(55개소)는 2018년 8월 22일 16시 전부 접어서 태풍대비 완료

향후 추진계획

□ 보수공사 계획

○ 충무초교앞 육교 및 장충동(반야트리)사면은 서울시 예산을 지원받아 보수공사를 시행코자 하며,

○ 긴급보수가 필요한 사항은 시설물 유지보수 공사업체(연간단가)에 작업지시하여 응급보수 코자함.

붙임 : 시설물 점검사진 1부.  끝.