품질시험 항목별 시료량

시험분야 (종별)	시험종목	시험방법	단위	시료량
성토용 흙 (최소 100kg)	함수비	KS F 2306	건	3kg
	입 도	KS F 2302	건	10kg
	세립토비율	KS F 2309	건	4kg
	밀도	KS F 2308	건	1kg
	액성한계	KS F 2303	건	1kg
	소성한계	KS F 2303	건	1kg
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	30kg
	다 짐	KS F 2312	건	50kg
터파기	평판재하(시내)	KS F 2444	건	현장시험
	평판재하(시외)	KS F 2444	건	현장시험
되메우기및 구조물 뒷채움 (최소 100kg)	다 짐	KS F 2312	건	50kg
	현장밀도 (시내)	KS F 2311	건	현장시험
	현장밀도 (시외)	KS F 2311	건	현장시험
	평판재하 (성토체)(시내)	KS F 2310	건	현장시험
	평판재하(성토체)(시외)	KS F 2310	건	현장시험
	입 도	KS F 2302	건	10kg
	함수비	KS F 2306	건	3kg
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	30kg
	세립토비율	KS F 2309	건	4kg
	밀도	KS F 2308	건	1kg
	액성한계	KS F 2303	건	1kg
	소성한계	KS F 2303	건	1kg
노체 (최소 100kg)	다 짐	KS F 2312	건	50kg
	함수비	KS F 2306	건	3kg
	현장밀도 (시내)	KS F 2311	건	현장시험
	현장밀도 (시외)	KS F 2311	건	현장시험
	평판재하 (시내)	KS F 2310	건	현장시험
	평판재하 (시외)	KS F 2310	건	현장시험
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	30kg
	입 도	KS F 2302	건	10kg
	세립토비율	KS F 2309	건	4kg
	밀도	KS F 2308	건	1kg
	액성한계	KS F 2303	건	1kg
	소성한계	KS F 2303	건	1kg
노상 (최소 100kg)	다 짐	KS F 2312	건	50kg
	함수비	KS F 2306	건	3kg
	현장밀도 (시내)	KS F 2311	건	현장시험
	현장밀도(시외)	KS F 2311	건	현장시험
	평판재하 (시내)	KS F 2310	건	현장시험
	평판재하 (시외)	KS F 2310	건	현장시험
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	30kg
	입 도	KS F 2302	건	10kg
	세립토비율	KS F 2309	건	4kg
	밀도	KS F 2308	건	1kg
	액성한계	KS F 2303	건	1kg
	소성한계	KS F 2303	건	1kg
동상방지층 및 보조기층 최소 200kg	골재의 0.08mm체 통과량	KS F 2511	건	5kg
	골재의 밀도 및 흡수율	KS F 2503	건	50kg
	마 모	KS F 2508	건	50kg
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	25kg
	다 짐	KS F 2312	건	50kg
	체가름	KS F 2502	건	15kg
	함수비	KS F 2306	건	5kg
	현장밀도 (시내)	KS F 2311	건	현장시험
	현장밀도(시외)	KS F 2311	건	현장시험
	평판재하(시내)	KS F 2310	건	현장시험
	평판재하(시외)	KS F 2310	건	현장시험
입도조정기층 (최소 220kg)	밀도(흙)	KS F 2308	건	10kg
	밀도 및 흡수율	KS F 2503	건	50kg
	마 모	KS F 2508	건	50kg
	노상토지지력비 (CBR)	KS F 2320	건	25kg
	다 짐	KS F 2312	건	50kg
	체가름	KS F 2502	건	15kg
	0.08mm체 통과량	KS F 2511	건	5kg
	함수비	KS F 2306	건	5kg
	안정성	KS F 2507	건	10 kg
	현장밀도(시내)	KS F 2311	건	현장시험
	현장밀도(시외)	KS F 2311	건	현장시험
	평판재하(시내)	KS F 2310	건	현장시험
	평판재하(시외)	KS F 2310	건	현장시험
아스팔트 콘크리트 (기층용· 중간층용) (최대 40kg)	다짐횟수	KS F 2337	건	6kg × 2
	안정도	KS F 2337	건
	흐름값	KS F 2337	건
	공극률	KS F 2364	건	8kg(시료는 흐트러진 상태)
	포화도	SPS-KAI0002- F2349-5687	건	-
	아스팔트함유량	KS F 2354	건	6 kg
	체가름	KS F 2502	건
	간접인장강도	KS F 2382	건	6 kg
	변형강도	아스팔트혼합물 생산 및 시공 지침	건	6 kg
아스팔트 콘크리트 (표층용) (최대 100kg)	다짐횟수	KS F 2337	건	6kg × 2
	안정도	KS F 2337	건
	흐름값	KS F 2337	건
	공극률	KS F 2364	건	7kg(시료는 흐트러진 상태)
	포화도	SPS-KAI0002- F2349-5687	건
	아스팔트함유량	KS F 2354	건	6 kg
	체가름	KS F 2502	건
	동적안정도	KS F 2374	건	13kg × 3
	간접인장강도	KS F 2382	건	6 kg
	변형강도	아스팔트혼합물 생산 및 시공 지침	건	6 kg
	인장강도비(TSR)	아스팔트혼합물 생산 및 시공 지침	건	25 kg(5 kg × 5)
투수성 아스팔트 혼합물 최소 76kg	다짐횟수	KS F 2337	건	6kg × 2
	안정도	KS F 2337	건
	흐름값	KS F 2337	건
	공극률	KS F 2364	건	7kg(시료는 흐트러진 상태)
	동적안정도	KS F 2374	건	13kg × 3
	투수계수	KS F 2494	건	6 kg
	칸타브로손실률	KS F 2492	건	6 kg
	아스팔트함유량	KS F 2354	건	6 kg
	체가름	KS F 2502	건
도로보수용 상온역청 혼합물	다짐횟수	KS F 2337	건	개봉하지 않은 포장 1포(25kg)
	안정도	KS F 2337	건
	흐름값	KS F 2337	건
	공극률	KS F 2364	건
	수침잔류안정도	KS F 2369	건
도로보수용 상온역청 혼합물	다짐횟수	KS F 2337	건
	안정도	KS F 2337	건
	흐름값	KS F 2337	건
	공극률	KS F 2364	건
	수침잔류안정도	KS F 2369	건
	동적안정도	KS F 2374	건
아스팔트 포설	코아채취 (시내)	KS F 2350	건	현장에서 채취
	코아채취 (시외)	KS F 2350	건
	밀 도(코아)	KS F 2353	건	지름 10cm(가급적)
	두 께(코아)	KS F 2367	건
준설토	함수비 (준설토)	KS F 2306	건	1개( 1 kg 이상), 가급적 지급용기 사용
굳은콘크리트 (레미콘포함)	압축강도	KS F 2405	조	1조 3개( KSF 2403 : 콘크리트의 강도시험용 공시체 제작방법으로 만들어진 공시체)
콘크리트 경계블럭 (보차도용)	치수	KS F 4006	조	완제품 2개
	휨강도	KS F 4006	조
	흡수율	KS F 4006	조
호안용블록 (콘크리트및모르터)	치수	시방서	조	시방서 내용에 명기된 시료 크기 및 개수 적용
	휨강도	시방서	조
	압축강도	시방서	조
	흡수율	시방서	조
포장용 콘크리트 평판	치수	KS F 4001	조	완제품 2개
	유색층두께	KS F 4001	조
	휨강도	KS F 4001	조
	흡수율	KS F 4001	조
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개
오나멘트 타일	치수	시방서	조	시방서 내용에 명기된 시료 크기 및 개수 적용
	꺽임강도	시방서	조
	흡수율	시방서	조
점토벽돌 ( 최대 10매)	치수	KS L 4201	조	완제품 5개
	압축강도	KS L 4201	조
	흡수율	KS L 4201	조	완제품 5개
보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	치수	KS F 4419	조	완제품 5개 (완제품으로 시험불가시 KSF4419 의거 시편제작 필요)
	유색층두께	KS F 4419	조
	휨강도	KS F 4419	조
	흡수율	KS F 4419	조
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개
보차도용 콘크리트 인터록킹 블록 (투수성)	치수	KS F 4419	조	완제품 5개
	유색층두께	KS F 4419	조
	휨강도	KS F 4419	조
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개
	투수계수	KS F 4419	조	완제품 3개 (100×100,200×200)
	투수지속성시험	시방서	조	완제품 3개
속빈 콘크리트 블록	치수	KS F 4002	조	완제품 10개
	압축강도	KS F 4002	조
	흡수율	KS F 4002	조
콘크리트 벽돌	치수	KS F 4004	조	완제품 10개
	압축강도	KS F 4004	조
	흡수율	KS F 4004	조
원심력철근콘크리트관	외압강도	KS F 4403	개	규격별 1개
테라조 타일	치수	KS F 4035	조	완제품 3개
	꺽임강도	KS F 4035	조
암석	압축강도	KS F 2519	조	시편 5×5×5cm 5개
	밀도 및 흡수율	KS F 2518	조
	탄성과 속도	시방서	조	시편 5×5×15cm 5개
석재	압축강도	KS F 2530	조	시편 5×5×5cm 5개
	밀도 및 흡수율	KS F 2530	조
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	시편 10 × 20cm 1개
콘크리트 코아	압축강도	KS F 2422	조	3개(지름:높이=1:2 권장)
상·하수도·전기· 통신용맨홀 뚜껑및틀	정하중	KS D 6021	조	규격별 1개
케이블 트10로프	휨강도	KS F 4011	조	시험방법에 따라 별도 협의
콘크리트용 골재	입도	KS F 2502	건	첨부 1 참조
	절대건조밀도 및흡수율	KSF2503 KSF2504	건
	단위용적질량	KS F 2505	건
	0.08mm체통과량	KS F 2511	건
	굵은골재의 마모율	KS F 2508	건
	점토덩어리	KS F 2512	건
	안정성	KS F 2507	건
	염화물 함유량	KS F 2515	건
	유기불순물	KS F 2510	건
콘크리트용 부순골재	입도	KS F 2502	건	첨부 1 참조
	절대건조밀도 및흡수율	KSF2503 KSF2504	건
	단위용적질량	KS F 2505	건
	0.08mm체통과량	KS F 2511	건
	굵은골재의 마모율	KS F 2508	건
	점토덩어리	KS F 2512	건
	안정성	KS F 2507	건
아스팔트용골재	입도	KS F 2502	건	첨부 1 참조
	절대건조밀도 및흡수율	KSF2503 KSF2504	건
	단위용적질량	KS F 2505	건
	0.08mm체통과량	KS F 2511	건
	굵은골재의 마모율	KS F 2508	건
	점토덩어리	KS F 2512	건
	염화물 함유량	KS F 2515	건
	유기불순물	KS F 2510	건
아스팔트용 부순골재	입도	KS F 2502	건	첨부 1 참조
	절대건조밀도 및 흡수율	KSF2503 KSF2504	건
	단위용적질량	KS F 2505	건
	0.08mm체통과량	KS F 2511	건
	굵은골재의 마모율	KS F 2508	건
	안정성	KS F 2507	건
	점토덩어리	KS F 2512	건
	편장석율	KS F 2575	건	30kg
	파쇄면 비율	KS F 2357부속서 A	건
	잔골재 공극율	KS F 2384	건
	동적수침후 피복율	아스팔트혼합물생산 및 시공지침부속서	건	11.2 ~ 8mm 골재 1.2kg 아스팔트 200g 액상박리방지제 : 필요량(배합설계비율) 소석회 : 필요량(배합설계비율)
도자기질 타 일 (최대 14개)	치수	KS L 1001	조	10개
	치수의불규칙도	KS L 1001	조
	뒤틀림	KS L 1001	조
	꺾임강도	KS L 1001	조	3개
	흡수율	KS L 1001	조	3개
	내균열성	KS L 1001	조	3개
	내마모성	KS L 1001	조	3개
	동결융해	KS L 1001	조	3개
	내약품성	KS L 1001	건	3개
보차도 포장용 판석	치수	KS F 2530-1	조	완제품 5개
	휨강도	KS F 2530-1	조
	흡수율	KS F 2530-1	조
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개
점토바닥 벽돌 (최대10개)	치수	단체표준 (한국점토공업협동조합)	조	완제품 5개
	휨강도		조
	흡수율		조	완제품 5개
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개	1개
시각장애인 점자블록	치수	KS F 4561	조	완제품 3개
	유색층두께	KS F 4561	조
	휨강도	KS F 4561	조
	흡수율	KS F 4561	조
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개
강관말뚝	인장강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 5호 시험편)
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (니오브 Nb)	KS D 1652	건
	화학성분 (바나듐 V)	KS D 1652	건
	탄소당량	KS D 1652	건
H형강 말뚝	항복강도, 인장강도및연신율	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 1A호 시험편)
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건
	탄소당량	KS D 1652	건
열간압연강 널말뚝	항복강도, 인장강도및연신율	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 1A 또는 4호 시험편)
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건
	탄소당량	KS D 1652	건
철근콘크리트용 봉강 (록볼트 포함)	항복강도	KS B 0802	개	2개(50cm)(1개는 예비용)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	굽힘성	KS B 0804	개	1개 (50cm이상)
	겉모양	KS D 3504	개	1개 (60cm이상)
	무게	KS D 3504	개
	치수	KS D 3504	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	1개 (5cm)
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (질소 N)	KS D 1652	건
	탄소당량	KS D 1652	건
철근콘크리트용 재생봉강	항복강도	KS B 0802	개	2개(50cm)(1개는 예비용)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	굽힘성	KS B 0804	개	1개 (50cm)
철근콘크리트용 아연도금봉강	항복강도	KS B 0802	개	2개(50cm)(1개는 예비용)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	굽힘성	KS B 0804	개	1개 (50cm이상)
PC강봉	0.2% 항복강도	KS B 0802	개	2개 (50cm이상) (1개는 예비용)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건	1개 (5cm)
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건
용접철망및 철근격자	0.2% 항복강도	KS B 0802	개	2개 (50cm이상) (1개는 예비용)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	굽힘성	KS B 0804	개	1개 (50cm이상)
철근이음	가스압접이음 /인장시험(인장강도)	KS B 0802	개	1개 (50cm이상)
	기계적이음 /인장시험(인장강도)	KS B 0802	개
	용접이음 /인장시험(인장강도)	KS B 0802	개
일반구조용 압연강재	항복강도	KS B 0802	개	1개 (두께에 따라 KSB 0801 1A호,2호,4호,5호 또는 14A호 시험편)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	굽힘성	KS B 0804	개	1개(인장강도시편 같은 폭과 길이)
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
용접구조용 압연강재	항복강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 1A호, 4호 또는 5호 시험편)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	탄소당량 또는 용접균열감수성	KS D 1652	건
용접구조용 내후성열간 압연강재	항복강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 1A호, 4호 또는 5호 시험편)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건
	탄소당량 또는 용접균열감수성	KS D 1652	건
일반구조용 경량형강	항복강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 5호, 1A호 시험편)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
열간압연 연강판및 강대	인장강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 5호 시험편)
	연신율	KS B 0802	개
	굽힘성	KS B 0804	개	1개(인장강도시편 같은 폭과 길이)
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
일반구조용 용접경량 H형강	인장강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 5호,1A호 시험편)
	항복강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
일반구조용 탄소강관	인장강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 11호,12호(세로방향),5호(가로방향) 시험편)
	항복강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
일반구조용 각형강관	인장강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 5호 시험편)
	항복강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
건축구조용 탄소강관	인장강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 11호,12A호,12B호,4호 시험편)
	항복강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (질소 N)	KS D 1652	건
	탄소당량 또는 용접균열감수성	KS D 1652	건
건축구조용 압연강재	항복강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 1A호,4호 시험편)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
고내후성 압연강재	인장시험(인장강도, 연신율,항복강도)	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 1A호,5호 시험편)
	굽힘성	KS B 0804	개	두께1개(인장강도시편 같은 폭과 길이)
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (구리 Cu)	KS D 1652	건
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건
조립용형강	인장강도	KS B 0802	개	1개(KS B 0801 1A, 5호) 시험편
	항복강도	KS B 0802	개
	0.2% 항복강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
건축주조용 표면처리 경량형강	항복강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 5호 시험편)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 5cm 1개
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
구조용고장력 탄소강 및 저합금강 주강품	항복강도	KS B 0802	개
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건
	화학성분 (몰리브덴 Mo)	KS D 1652	건
마찰접합용 고장력 6각볼트	항복강도	KS B 0802	개	1개(KSB 0801 4호 시험편)
	인장강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
상수도용 도복장강관	인장강도	KS B 0802	개	1개(KSB 0801 11호, 12B,12C,5호 시험편)
	항복강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
철선	인장시험(인장강도, 연신율,항복강도)	KS B 0802	개	1개(KSB 0801 9B호 시험편)
알루미늄 및알루미늄 합금 압출형재	굽힘시험	KS B 0804	개	1개(인장강도시편 같은 폭과 길이)
	인장강도	KS B 0802	개	1개(두께 20mm이하 : KSB 0801 5호 또는 14B 시험편 두께 20mm초과 : KSB 0801 4호 또는 14A 시험편)
	항복강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
알루미늄 및알루미늄 합금봉 및선	인장강도	KS B 0802	개	1개 (KSB 0801 4호 시험편)
	항복강도	KS B 0802	개
	연신율	KS B 0802	개
	굽힘시험	KS B 0804	개	1개(인장강도시편 같은 폭과 길이)
프리캐스트 콘크리트용 바텀애시 골재	유기불순물	KS F 2510	건	2 kg
구조용 경량골재	유기불순물	KS F 2510	건	2 kg
포틀랜드 시멘트	비중(르사트리에)	KS L 5110	건	5 kg 이상, 밀봉
	분말도	KS L 5106	건
	응결시간	KS L 5108	건
	압축강도 (3일)	KS L ISO 679	건
	압축강도 (7일)	KS L ISO 679	건
	압축강도 (28일)	KS L ISO 679	건
	화학성분(강열감량)	KS L 5120	건
결질폴리우레탄폼단열재	겉보기밀도	KS M ISO 845	건	길이, 너비, 두께 (100×100×원두께)mm, 5매
	열전도율	KS L 9016	건	길이, 너비, 두께 (300×300×30)mm, 5매
	굴곡강도	KS M ISO 1209-1	건	길이, 너비, 두께 (35 × 10 × 2.5)Cm, 5매
	압축강도	KS M ISO 844	건	길이, 너비, 두께 (100×100× 50)mm, 5매
	흡수량	KS M 3809	건	길이, 너비, 두께 (100×100×25)mm, 5매
	연소성	KS M ISO 9772	건	길이, 너비, 두께 (150×50×13)mm, 5매
연강선재	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건	가로,세로 2cm이상 1개
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
용접 구조용 주강품	화학성분 (탄소 C)	KS D 1652	건
	화학성분 (규소 Si)	KS D 1652	건
	화학성분 (망간 Mn)	KS D 1652	건
	화학성분 (인 P)	KS D 1652	건
	화학성분 (황 S)	KS D 1652	건
	화학성분 (바나듐 C)	KS D 1652	건
	화학성분 (크롬 Cr)	KS D 1652	건
	화학성분 (몰리브덴 Mo)	KS D 1652	건
	화학성분 (니켈 Ni)	KS D 1652	건
	탄소당량	KS D 1652	건
토목용 부직포 섬유	무게	KS K ISO 9864	건	2m × 2m 이상 1매
	두께	KS K ISO 9863-1	건
	인장강도. 신도	KS K 0743	건
	투수계수	KS K 2630	건
아스팔트 콘크리트용 순환골재	구재 아스팔트 함량	KS F 2354	건	5 kg
플랜트	골재의 체가름	KS F 2502	건	5 kg
시멘트계 액체형 방수제	응결시간	KS L 5103	건	2L 이상 (배합비 명기)
	안정성	KS F 4925	건
	압축강도	KS L 5105	건
	물흡수계수	KS F 2609	건
	투수비	KS F 4925	건
	부착강도	KS F 4925	건
건설용 도막방수재	인장성능(인장강도)	KS F 3211	건	완제품 1통
	인장성능(신장률)	KS F 3211	건
	인장성능(항장적)	KS F 3211	건
	인열성능(인열강도)	KS F 3211	건
	온도의존성/신장률(20℃)	KS F 3211	건
	가열신축성상(신축률)	KS F 3211	건
	열화후인장성능 가열처리(인장강도비)	KS F 3211	건
	열화후인장성능 가열처리(신장률)	KS F 3211	건
	열화후인장성능 알칼리처리(인장강도비)	KS F 3211	건
	열화후인장성능 알칼리처리(신장률)	KS F 3211	건
	열화후인장성능 산처리(인장강도비)	KS F 3211	건
	열화후인장성능 산처리(신장률)	KS F 3211	건
	신장시의 열화성상(가열처리)	KS F 3211	건
	신장시의 열화성상(오존처리)	KS F 3211	건
	고형분	KS F 3211	건
합성고분자계 방수시트	인장강도(무처리)	KS F 4911	건	길이 300cm 이상(제품 원폭)
	인장강도비(가열후)	KS F 4911	건
	인장강도비(알칼리)	KS F 4911	건
	신장률(무처리)	KS F 4911	건
	신장률비(가열후)	KS F 4911	건
	신장률비(알칼리)	KS F 4911	건
	인열강도(무처리)	KS F 4911	건
	가열신축성상	KS F 4911	건
	신장시 열화성상(가열처리)	KS F 4911	건
	신장시 열화성상(오존처리)	KS F 4911	건
	치수	KS F 4911	건
	접합성상(무처리)	KS F 4911	건	50 × 50cm (접합부위 포함)
	접합성상(가열후)	KS F 4911	건
	접합성상(알칼리)	KS F 4911	건
개량아스팔트 방수시트	인장강도(무처리)	KS F 4917	건	길이 300cm 이상(제품 원폭)
	신장률(무처리)	KS F 4917	건
	인장강도(가열후)	KS F 4917	건
	신장률(가열후)	KS F 4917	건
	인장강도(알칼리)	KS F 4917	건
	신장률(알칼리)	KS F 4917	건
	인열성능	KS F 4917	건
	접합성능	KS F 4917	건
	내열성능	KS F 4917	건
	치수안정성	KS F 4917	건
	내피로성능	KS F 4917	건
	내움푹패임성능	KS F 4917	건
	굴곡성능(무처리)	KS F 4917	건
	굴곡성능(가열후)	KS F 4917	건
	치수(두께)	KS F 4917	건
수팽창성 벤토나이트 방수시트	단위면적무게	KS M 3736	건	100cm × 100cm 이상 1개
	벤토나이트 혼합물 부피팽창률	KS M 3736	건
	낙구충격성	KS M 3736	건
	인장강도	KS M 3736	건
	신장률	KS M 3736	건
	인열강도	KS M 3736	건
	누수(정수압)	KS M 3736	건
규산질계 분말형 도포방수재	부착강도	KS F 4715	건	분말-3kg 이상, 혼화액-2L 이상
	흡수량	KS F 4918	건
	내잔갈림성	KS F 4918	건
	압축강도	KS F 4918	건
발포폴리스티렌 단열재	밀도	KS M 3808	건	300mm × 300mm 9개
	흡수량	KS M 3808	건
	연소성	KS M 3808	건
	압축강도	KS M ISO 844	건
	초기열전도율	KS L 9016	건
	굴곡강도	KS M 3808	건
하수슬러지	발열량	KS E 3707	건	5g
내화뿜칠재	밀도	KS F 2901	건	지름8cm(원기둥모양) 1개
	부착강도	KS F 2902	건	뿜칠재를 아연도금 철판 (300mm×300mm)에 시공한 72시간 동안 양생된 시료 1개
	부착강도(현장시험)	KS F 2902	건	현장시험으로 시험 의뢰시 접시 수령
	부착강도(현장시험 1지점 추가시)	KS F 2902	건
수성도료	1,2종/냉동 안정성	KS M 6010	건	2L 이상
	1,2종/적신도막은폐율	KS M 6010	건
	1,2종/주도	KS M 5000-2122	건
	1,2종/비휘발분	KS M ISO 3251	건
	1,2종/확산반사율	KS M 5000-3121	건
	1,2종/광택	KS M ISO 2813	건
	1,2종/은폐율	KS M ISO 2814	건
	1,2종/내세척성	KS M 5000-3351	건
	1,2종/내알칼리성	KS M 6010	건
	1,2종/저장안정성	KS M 5000-2021	건
	1,2종/냄새	KS M 5000-2041	건
	1,2종/용기내상태	KS M 5000-2011	건
	3종/비휘발분	KS M ISO 3251	건
	3종/용기내상태	KS M 5000-2011	건
	3종/내수성	KS M 6010	건
	3종/내알칼리성	KS M 6010	건
유성도료	1종/광택	KS M ISO 2813	건	2L 이상
	1종/은폐율	KS M ISO 2814	건
	1종/확산반사율	KS M 5000-3121	건
	1종/건조시간	KS M 5000-2511	건
	1종/내굴곡성	KS M 5000-3331	건
	2종/비휘발분	KS M ISO 3251	건
	2종/용기내상태	KS M 6020	건
	2종/은폐율	KS M ISO 2814	건
	2종/광택	KS M ISO 2813	건
	2종/확산반사율	KS M 5000-3121	건
	3종/내수성	KS M 6020	건
	3종/용기내상태	KS M 5000-2011	건
	3종/광택	KS M ISO 2813	건
	3종/은폐율	KS M ISO 2814	건
	3종/비휘발분	KS M ISO 3251	건
	3종/내굴곡성	KS M 6020	건
	4종/비휘발분	KS M ISO 3251	건
	4종/비휘발 전색제분	KS M 5000-2112	건
	4종/은폐율	KS M ISO 2814	건
	4종/광택	KS M ISO 2813	건
	4종/용기내상태	KS M 5000-2011	건
	4종/재도장	KS M 5000-2511	건
아스팔트	공용성등급	KS F 2389	건	1L

2019년 1월 기준

[첨부 1]

□ 골재시료 채취량

시험 종목	잔골재	굵은골재
		♯467 (40mm)	♯57 (25mm)	♯67 (20mm)	♯78 (13mm)
체가름	2	15	7	6	6
안정성
0.08mm통과량	3	11	6	6	3
비중및흡수율	2	9	6	6	3
단위중량	10	30	30	30	30
유기불순물	3	-	-	-	-
염화함유량		-	-	-	-
마모	-	15	10	10	10
점토덩어리	10	20	11	12	8
편장석율		18	10	6	4
동적수침후 피복율		11.2 ~ 8mm 골재 1.2kg 아스팔트 200g 액상박리방지제 : 필요량(배합설계비율) 소석회 : 필요량(배합설계비율)
전종목	30kg	118kg	80kg	76kg	60kg

※ 시료는 운반하기 편리한 양(10Kg)으로 여러 덩어리를 준비하여 주시기       바랍니다. ( 예시 : 필요량이 80Kg이면 10kg씩 8개 준비 )