2019년도 건설공사 부적합 건설자재 현황

2019년 1월 ~ 12월

연번	품 목 명	시료의뢰 일 자	시험완료 일 자	공 사 명	발 주 자	부적합 내용 및 시험결과
						부적합 내 용	기준치	시험치
계				7건
1	콘크리트벽돌 2종	2019.4.15	2019.4.22	강남직업재활센터 증축공사	강남구청 사회복지과	흡수율	13%이하	14~16%
2	보차도용콘크리트 인터록킹블럭(투수성)	2019.4.19	2019.4.29	서울항동공공주택단지조성공사	서울주택 도시공사	휨강도, 유색층두께	4N/㎟이상	3.2~4.1N/㎟
							6mm이상	5mm
3	콘크리트벽돌 2종	2019.5.29	2019.6.5	정릉 공공주택지구 조성사업	서울주택 도시공사	흡수율	13%이하	14~16%
4	보차도용콘크리트 인터록킹블럭(투수성)	2019.6.17	2019.6.25	구로고가 철거공사	도시기반시설본부(토목부)	휨강도, 유색층두께	4N/㎟이상	3.2~3.8N/㎟
							6mm이상	5mm
5	속빈콘크리트블록 C종	2019.8.6	2019.8.9	항동중학교 교사 신축공사	서울주택 도시공사	압축강도 흡수율	8N/㎟이상	6~7 N/㎟
							10%이하	11%
6	락볼트 SD400 25mm	2019.8.28	2019.9.5	신림선 경전철 민간투자사업 건설 3공구	남서울경전철	연신율	18%이상	17%
7	락볼트 SD400 25mm	2019.10.15	2019.10.21	신림 ~ 봉천터널도로 건설공사 2공구	도시기반 시설본부	연신율	18%이상	15%