영동2교 외 1개소 내진보강공사

하자점검보고서

(영동2교, 영동5교)

2020. 06

	서울특별시동부도로사업소

1. 내진보강공사 수량집계표

번호	명칭		영동2교		영동5교		비고
			수량	단위	수량	단위
1	교량 받침 재설치		48.0	EA	56.0	EA
2	연단보강	교대	4	기	-	-
		교각	6	기	-	-
3	조류 방지망 재설치		1	식	1	식
4	교량 점검시설 설치		1	식	1	식
5	교량 배수시설 재설치		-	-	1	식

2. 하자점검 결과

2.1 영동2교 하자점검 결과

연번	구분	손상현황	물량	단위	개소	사진번호	비고
1	교량받침 (A2-Sh1,Sh6)	하부 Plate 부식	2.00	EA	2	1
2	교대 A4	균열(0.3mm미만)	7.20	m	7	2
3	교각 P1 코핑부	균열(0.3mm미만)	0.50	m	3	3
4	교각 P2 코핑부	균열(0.3mm미만)	2.70	m	2
5	교각 P3 코핑부	균열(0.3mm미만)	6.50	m	17
6	교각 P4 코핑부	균열(0.3mm미만)	6.20	m	14
7	교각 P2 코핑부	균열(0.3mm이상)	1.60	m	2	4
8	교각 P4 코핑부	균열(0.3mm이상)	0.30	m	1
9	교량받침 P1-Sh1	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.20	m	2	5
10	교량받침 P1-Sh3	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.30	m	3
11	교량받침 P1-Sh4	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.60	m	6
12	교량받침 P1-Sh5	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.40	m	4
13	교량받침 P1-Sh6	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.90	m	9
14	교량받침 P2-Sh1	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.40	m	4	6
15	교량받침 P2-Sh2	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.20	m	2
16	교량받침 P4-Sh4	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.80	m	4	7
17	교량받침 P4-Sh5	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.40	m	2
18	교량받침 P4-Sh6	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	0.80	m	4
19	교각 P2 코핑부	망상균열	1.60	㎡	1	8
20	교각 P4 코핑부	망상균열	1.02	㎡	2	9

사진번호	부재명	위 치		손상현황	조치방안	비고
1	교량받침	A2-1(Sh1)		하부 Plate 부식	재도장
사진번호	부재명	위 치	손상현황		조치방안	비고
2	교대	A4-2 코핑부	균열(0.3mm미만)		표면처리

사진번호	부재명	위 치	손상현황	조치방안	비고
3	교각	P1-2 코핑부	균열(0.3mm미만)	표면처리
사진번호	부재명	위 치	손상현황	조치방안	비고
4	교각	P2-2 코핑부	균열(0.3mm이상)	주입보수

사진번호	부재명	위 치	손상현황		조치방안	비고
5	교량받침	P1-2(Sh6)	무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)		표면처리
사진번호	부재명	위 치		손상현황	조치방안	비고
6	교량받침	P2-1 (Sh2)		무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	표면처리

사진번호	부재명	위 치		손상현황	조치방안	비고
7	교량받침	P4-2 (Sh5)		무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)	표면처리
사진번호	부재명	위 치	손상현황		조치방안	비고
8	교각	P2-2 코핑부	망상균열		표면처리

사진번호	부재명	위 치	손상현황	조치방안	비고
9	교각	P4-2 코핑부	망상균열	표면처리

2.2 영동5교 하자점검 결과

연번	구분	손상현황	물량	단위	개소	사진번호	비고
1	A1-1 (Sh3)	상부 Plate 부식	1.00	EA	1	1
2	A1-2 (Sh8)	상부 Plate 부식	1.00	EA	1
3	A2-1 (Sh1)	상부 Plate 부식	1.00	EA	1	2

사진번호	부재명	위 치	손상현황	조치방안	비고
1	교량받침	A1-1 (Sh8)	상부 Plate 부식	재도장
사진번호	부재명	위 치	손상현황	조치방안	비고
2	교량받침	A2-1 (Sh1)	상부 Plate 부식	재도장