건설공사 부적합 건설자재 현황

2014년 1월~6월

연번	품목명	시험의뢰일자	공 사 명	발 주 자	자재생산자명및주소 (KS인증번호)	부적합내용 (시험치)
		시료채취일자
1	발포폴리스티렌단열재(비드법2종단열판1호)	2014.01.07	어린이대공원 놀이동산 재조성공사	시설관리공단	㈜금성이피에스산업, 충북 음성군 금왕읍 오선리 67-8(제10-0547호)	흡수량(1.28g/100㎠), 열전도율 (0.032w/m․k) 부적합
		2014.01.07
2	포틀랜드시멘트(1종)	2014.02.20	천왕지구 7단지 아파트 건설공사	SH공사	성신양회(주)단양공장, 충북 단양군 매포읍 매포길 18, (제442호)	압축강도(28일) (41.89N/㎟) 부적합
		2014.02.19
3	보차도용콘크리트인터록킹블록 (투수성)	2014.03.28	연세로 대중교통 전용지구 조성공사	서대문구청	㈜데코페이브, 경기도 포천시 창수면 창동로 314(제10-0553호)	휨강도(3.3~4.0 N/㎟), 유색층 두께(6.3~7.6mm)부적합
		2014.03.28
4	보차도용콘크리트인터록킹블록 (투수성)	2014.04.10	연세로 대중교통 전용지구 조성공사	서대문구청	㈜데코페이브, 경기도 포천시 창수면 창동로 314(제10-0553호)	휨강도(3.4N/㎟), 유색층 두께 (7.1, 7.2, 7.8mm) 부적합
		2014.04.08
5	보차도용콘크리트인터록킹블록	2014.04.21	2014년 소규모 도로보수공사	종로구청	㈜이노블록, 경기도 화성시 팔탄면 석포로7번길 10-46(제10-0325호)	휨강도(4.9N/㎟) 부적합
		2014.04.21
6	보차도용콘크리트인터록킹블록 (투수용)	2014.05.13	수유전통시장 진입로 가로환경개선사업	강북구청	㈜아트캠, 경기도 안성시 죽산면 걸미로 145 -37(제11-0040호)	휨강도(4.7, 4.6, 4.8N/㎟),투수계수(0.08mm/sec) 부적합
		2014.05.07
7	보차도용콘크리트인터록킹블록 (투수용) (차도용)	2014.05.14	문정지구 도시개발사업 조경공사	SH공사	㈜아세아산업, 세종시 장군면 평기산양길 29-4(제10202호)	휨강도(4.4~4.9 N/㎟) 부적합
		2014.05.07
8	원심력철근콘크리트관(보통관B형2종) 300mm	2014.05.20	천왕지구 국민임대주택사업 조경공사	SH공사	동양콘크리트산업(주), 경기도 화성시 양감면 대양리 745,(99-0501)	균열하중(14.3kN/m), 파괴하중 (25.3kN/m) 부적합
		2014.05.19
9	보차도용콘크리트인터록킹블록(보도용)	2014.05.19	2014년 간선도로(보도) 굴착복구공사(연간단가)	강남구청	유한콘크리트산업(주), 경기도 이천시 사음동 409-2,(제9844호)	휨강도(4.4, 4.6, 4.9, 4.7N/㎟) 부적합
		2014.05.13

연번	품목명	시험의뢰일자	공 사 명	발 주 자	자재생산자명및주소 (KS인증번호)	부적합내용 (시험치)
		시료채취일자
10	발포폴리스티렌단열재(압출법단열판1호)	2014.06.03	구이정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	상수도 사업본부	명일폼㈜, 경북 상주군성주읍 확산리 성주일반산업단지6,7,8블록 (제04-0268호)	열전도율(0.029 w/m.k) 부적합
		2014.05.30