투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	품 질 지 도 과 장
(경유)
제 목	"2021년 알기쉬운 건설공사 품질관리" 책자 내용검토 결과 알림

1. 품질지도과-259(2021.2.1.)호와 관련입니다

2. “2021년 알기쉬운 건설공사 품질관리” 책자 내용검토 결과를 아래와 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과

연번	페이지	검토 내용		비 고
		당 초	변 경
1	P75	4) 아스팔트콘크리트… 가) 침입도 분류에… 밀도(15℃, g/㎥)	4) 아스팔트콘크리트… 가) 침입도 분류에… 밀도(15℃, g/㎤)
2	P78	라) 시공시험 ○ 판정기준 - 기준밀도의 100%이하	라) 시공시험 ○ 판정기준 - 기준밀도의 96%이상 100%이하
3	P98	4. 마샬시험기를… 마. 시험방법, 1) 시험순서 라) 450mm의 높이에서	4. 마샬시험기를… 마. 시험방법, 1) 시험순서 라) 457mm의 높이에서
4	P102	6. 도로보수용 상온… 라 시험방법, 1) 시험순서 바) 마샬시기를 이용하여	6. 도로보수용 상온… 라 시험방법, 1) 시험순서 바) 마샬시험기를 이용하여
5	P123	5) 시험방법 흐름도 ③ 시료를 24시간 수조에 수침 후 꺼내어 일정지간(140mm)에서…	5) 시험방법 흐름도 ③ 시료를 24시간 수조에 수침 후 꺼내어 표건무게를 측정 후 일정지간(140mm)에서…

끝.

	토질재료시험과장
주무관	윤영상		토질재료시험과장	02/05 代오화철
협조자
시행	토질재료시험과-171	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 청계청사 3층	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3708-2442	/전송	02-3708-2414	/	dbsdudtkd@seoul.go.kr	/	대시민공개