여의하류2교 하자보수 물량

구 분		손상내용		보수방안	단위	손상 물량		보수 물량	비고
하자보수대상	배수시설	∙집수구 설치오류		집수구재시공	개소	2		2
	바닥판 하면	∙동해 및 균열		표면강화재 +단면보수	㎡	15.0		15.0
		∙균열(0.3mm미만)		표면처리	㎡	35.85		35.85
		∙균열(0.3mm이상)		주입보수	m	7.5		7.5
		∙망상균열		표면처리	㎡	16.05		16.05
		∙파손		단면보수	㎡	0.7		0.7
		∙백태		표면처리	㎡	0.12		0.12
		∙재료분리		단면보수	㎡	1.0		1.0
	벽체	∙균열(0.3mm미만)		표면처리	㎡	0.9		0.9
		ㆍ보수부들뜸		단면보수	㎡	8.55		8.55
하자사진			하자사진				하자사진

여의하류3교 하자보수 물량

구 분		손상내용	보수방안		단위	손상 물량	보수 물량	비고
하자보수대상	배수시설	∙집수구 설치오류		집수구재시공	개소	2	2
	바닥판 하면	∙균열(0.3mm미만)		표면처리	㎡	30.35	30.35
		∙망상균열		표면처리	㎡	1.0	1.0
		∙파손		단면보수	㎡	0.17	0.17
	벽체	∙균열(0.3mm미만)		표면처리	㎡	7.43	7.43
		∙보수부들뜸		단면보수	㎡	2.75	2.75
		∙재료분리		단면보수	㎡	75.0	75.0
하자사진				하자사진		하자사진