문서번호	보존과학과-3040
결재일자	2016.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
최하얀	양필승	박현욱		01/04 강홍빈
협 조
	유물관리과장		사종민

2015년 4/4분기 금속유물 보존처리 결과보고

2015. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 4/4분기 금속유물 보존처리 결과보고

2015년 4/4분기에 실시한 금속유물의 보존처리 내용과 결과를  보고함

Ⅰ			사업개요

사업기간 : 2015. 10. ~ 12.

사업내용 : 금속유물의 보존처리

Ⅱ			추진실적

2015년도 분기별 실적

구분 (목표량)	추진결과				합계
	1분기	2분기	3분기	4분기
소장유물 보존처리(70점)	23건27점	6건9점	7건23점	2건13점	38건72점
전시대상 유물 보존처리(20점)	1건1점	-	2건2점	3건3점	6건6점
대외기관 보존처리	-	-	2건2점	-	2건2점
소장유물 상태조사(300점)	-	-	239건1086점	62건135점	301건 1221점
대여유물 상태조사	-	-	4건131점	23건50점	27건181점
유물관리시스템 자료 등록(150점)	30점	30점	11점	79점	150건

4/4분기 추진실적

구분		추진계획	추진결과	비고
4분기	유물보존처리	소장유물 보존처리	서991 바람개비 등 1건 1점 완료 서23659 생활도구 등 1건 12점 완료
		전시대상유물 보존처리	극동판금 간판 1건 1점 완료 안데르센전 전시유물 2건 2점 완료
	상태조사	1수장고 유물 상태조사	서28549 제기접시 등 62건 135점
		대여유물 상태조사	북경전 대출유물 23건 50점상태조사완료
	유물관리시스템자료등록	금속유물 보존 처리 자료 등록	서16481 칼장식 등 79점 등록완료

Ⅲ			내용 및 결과

1. 유물 보존처리

연번	유물번호	유물명칭	수량(건)	재질	구분
1	서991	바람개비	1	철제	소장유물
2	서23659	생활도구	12	철제
소 계			2건 13점
3	-	극동판금간판	1	철제	전시유물
4	-	‘백조왕자’ 왕관	1	동제
5	-	안데르센 동상(복제품)	1	플라스틱류
소 계			3건 3점
총 5건 16점

보존처리 과정 및 내용

처리전 조사	⇒	크리닝	⇒	안정화 및 강화처리		접합 및 복원	⇒	유물카드 작성

- 서991 바람개비 등 철제유물 보존처리

크리닝			강화처리
크리닝 전	크리닝 과정	크리닝 후

- 극동판금간판 등 철제유물 보존처리

크리닝	강화처리	페인트층 접합	충진 및 고색처리

보존처리 전·후 사진

유물명	서991 바람개비 1점	처리내용	크리닝, 강화
보존처리 전		보존처리 후
유물명	서23659 생활도구 12점	처리내용	크리닝, 강화
보존처리 전		보존처리 후

유물명	극동판금간판 1점	처리내용	크리닝, 강화, 충진, 고색처리
보존처리 전		보존처리 후
유물명	‘백조왕자’ 왕관 1점	처리내용	접합
보존처리 전		보존처리 후
유물명	안데르센 동상 1점	처리내용	접합, 고색처리
보존처리 전		보존처리 후

2. 소장유물상태조사: 135건 조사완료

단위: 점

구분(등급)	A 상태양호	B 양호하나 지속적인 점검 필요	C 보존처리 필요	D 우선 보존처리 대상	계
3분기	453	591	42	-	1086
4분기	84	48	3	-	135
계	537	639	45	-	1221

Ⅳ			평가

소장 금속유물의 경우 4분기에 보존처리 완료된 13점을 포함해 총 72점      보존처리 완료하여 목표 수량 70점 대비 103% 달성.

2015년 1수장고 소장유물 중 301건 1,221점에 대한 상태조사를 실시,      유물관리시스템에 보존처리 자료 150건 등록을 완료하여 목표 달성하였음.

Ⅴ			성과지표

18. 유물 구입·확보 및 보존 노력

붙임: 2015 금속유물 보존처리 계획 1부. 끝.