1. 품질시험소 점검 실적

□  추진실적

○ 점검기간 : ‘13년도 4/4분기

○ 점검실적

(단위:건)

점검현장 (누계)	지적건수	조치완료	조치중
507	471	372	99
507	471	372	99

○ 품질관리 실적

(단위:건)

구 분	점검 현장수			지 적 건 수	처 리 완 료	조치중
	계획 (연간)	실 적
		4 분기	누 계
계	330	148	507	471	372	99
품질관리계획 적정성확인	120	50	158	344	260	84
품질시험계획 이행확인	100	52	145	93	81	12
품질관리 현장확인 기동반	110	46	204	34	31	3

□ 품질관리 점검실적

○ 품질관리계획 적정성 확인 : 50개 현장 (지적 344건)

〈점검대상〉

- 총공사비 500억원 이상의 전면책임감리 대상 건설공사

- 연면적 3만㎡ 이상 다중이용건축물의 건설공사

〈주요 지적사항〉

- 현장 품질방침 및 품질목표는 전 직원(협력사 포함)이 이해하고 참여  할 수 있도록 사무실뿐만 아니라 현장 주요 장소에도 게시하기 바람

- 각종 일지, 계획서 등의 결재는 가급적 실명으로 서명토록 하여 문서 실명제 실시 바람

- 모든 공사참여자에 대한 법적 정기교육(품질,안전)을 포함한 당해연도 교육훈련계획을 수립하여 교육을 실시하기 바람

- 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람

- 과도하게 굽혀진 철근은 바르게 펴서 시공토록하고, 바르게 펴지    못하는 철근은 절단 후 용접 등으로 이음하기 바람

- 보, 기둥 및 벽체의 거푸집 하부에 청소구를 설치하여 고압세척기로 청소 후 콘크리트 타설 바람

- 동절기에는 콘크리트 보온을 철저히 하고 거푸집 존치기간을 준수할 뿐 아니라 거푸집 탈형시 유의하여 모서리 부분의 파손이 발생되지 않도록 하기 바람

- 균열 보수가 완료된 경우 보수현황에 보수일자, 보수방법, 보수업체를 기록하여 균열관리의 신뢰성을 확보 바람

- 거푸집 동바리 높이가 3.5m를 초과하는 경우 수평연결대를 반드시 2m마다 설치하기 바람

○ 품질시험계획 이행확인 : 52개 현장 (지적 93건)

〈점검대상〉

- 총공사비 30억원 이상으로 서울시와 투자기관 등에서 발주한 건설공사와 발주자가 품질시험계획의 이행확인을 의뢰한 공사

〈주요 지적사항〉

- 품질시험계획서의 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 바람

- 시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계관리 하기 바람

- 품질관리자는 한국건설기술인협회에 근무지를 당해 현장으로 등재하고 담당 업무 및 전문분야를 등재

- 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제 8호 서식으로 작성관리 바람

- 콘크리트타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립 하고 콘크리트 균열에 대하여 관리하여야 하나 균열관리계획서 미 수립

- KS규격 자료를 확보하여 시험 및 검사시 필요한 사항을 바로 확인하기 바람

○ 품질관리 현장확인 기동반 운영 : 46개 현장 (지적 34건)

〈점검대상〉

- 서울시에서 발주하였거나 인·허가한 건설공사

- 자치구 청장이 기동반 점검을 의뢰한 건설공사

- 6개 도로사업소, 시설관리공단 도로포장공사 현장

〈주요 지적사항〉

- 품질관리자는 건설기술인협회에 건설기술자 주요경력을 현재 근무처로 신고하고 담당업무를 품질관리로 등재 요망

- 품질시험 검사실적보고서는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제 9호 서식에 의거 작성 바람

- 품질시험 및 검사대장은 “책임감리 현장참여자 업무지침서” 별지 제 5호 서식에 의거 작성 바람

- 시험장비 일부 미 교정(콘크리트압축강도기, 측정 저울 등)

- 건설기술관리법 시행규칙 제38조 2항 별표12에 의거 적정 면적의 시험실 확보하기 바람

※ 현장사용자재 시료채취 시험 : 총 32건

- 적합 32건(철근, 방수쉬트, 시멘트)