투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-254, 타-255, 타-257)

1. 총무과-9843, 9845, 9862(2016.9.22.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험완료일 : 2016. 9. 26.(월)

라. 처리기한 : 2016. 9. 29.(목) 9:28

마. 시험결과

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-254	SD400 25mm	0.027	0.015
KS기준		0.045 이하	0.045 이하

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-255	SD300 13mm	0.026	0.026
KS기준		0.050 이하	0.050 이하

시료번호	규 격	화학성분 시험결과(%)
		인(P)	황(S)
타-257	SD400 32mm	0.031	0.025
KS기준		0.045 이하	0.045 이하

붙임 : 1. 시험성적서        1부.

2. 시험요구서        1부. 끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	09/27 최진수
협조자
시행	화학시험과-1974	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	부분공개(5,6)