보건환경연구원 중금속 검사일정 및 검사의뢰 방법

□ 검사 일정 : 2020. 4월~5월 중으로 시료 의뢰하여 검사

□ 기관별 지정량 : 별첨

※ 지정량외 나머지 잔여량은 외부 환경유해인자 검사기관에 의뢰 또는

놀이터 신규조성, 보수 시 어린이활동공간 환경안전기준 확인검사로 대체

□ 시료 채취 방법

❍ 어린이가 모래나 흙을 가지고 놀거나 접촉 가능성이 높은 범위(높이 10cm 이내)를 고려하여 채취 지점으로 선정

❍ 선정된 공간을 중심과 동, 서, 남, 북 등 5개 구역으로 구분

❍ 선정된 각 채취 지점으로부터 균등한 양으로 표층부에서 약 1.5kg을 채취

□ 검사의뢰 방법

❍ 시료채취 기록부를 첨부하여 전자공문(의뢰서) 발송 후 공문(의뢰서)과 시료식별표가 포함된 시료를 서울시보건환경연구원 물환경연구부 토양폐기물팀에 직접 배송 또는 택배(해당 검사 일정에 맞게 의뢰)

□ 검사결과 통보

❍ 검사의뢰 기관별로 공문 발송

❍ 검사 결과 기준이상일 경우 모래 교체 등 위생상태 개선을 위한 조치를 시행하고 그 결과를 보건환경연구원에 통보.

붙임 : 시료채취 기록부

결재	담당	팀장	결재일

환경유해인자 시료 채취 기록부

① 시료채취일자

2020.  .  . ( ) 00:00

② 날씨

맑음, 20℃

③ 시 료 명

강북- 1 (시트지 마감재) ※ 반드시 시료명은 좌측과 같이 구체적으로 기록 요망

④ 시험항목

환경안전관리기준 제2호 가목(납, 카드뮴, 수은, 6가 크롬)

⑤ 채취지점

OO구 OO로OO길 OO, OOO 6단지A OO어린이집 보육실 걸레받이

⑥ 간이측정 결과

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	크롬(Cr)
측정결과(ppm)	475	-	-	207

(참고) 토양(모래) 경우, 간이측정(XRF) 해당 사항 없음

⑦ 채취지점 개요

및 사진

(주변환경 파악이 가능한 사진첨부 요망)

해당 어린이집 1층 보육실의 문에서 채취하였으며 2개 반 문이 해당 시트지로 마감되어 있음.

⑧ 참고사항

(8-1) 시료채취 위치: -도료 및 마감재: 놀이기구(시소) 도료(노랑색)

-합성고무 바닥재: 놀이터 바닥재(초록색)

-토양(모래): 모래사장의 4개 지점 채취 후 혼합

(8-2) 시료양 : 모래 : 1.5kg

(8-3) 육안 관찰 사항(냄새 등) : 연한 흑갈색, 냄새 없음 (색깔, 냄새 등)

(8-4) 기타 참고사항 : -도료 및 마감재: 20OO. 3월 새 도료 도포

-합성고무 바닥재: 20OO. 5월 바닥재 설치

-토양(모래): 20OO. 1-2월 모래소독 실시

⑨ 시료채취자

※ 담당 구청 직원

(소속) OO구 OO과 (직급) 환경7급    (성명)  홍 길 동 (인)

⑩ 시료채취 확인자

※ 채취지점의 관리자 또는 소유자

(소속) OO어린이집 (직급) 원장       (성명)  최 흥 부 (인)