서울시 동공관리등급 분류기준(안)

□ 분류기준과 대응방안

등 급	분 류 기 준	대응방법
긴급복구	○ 등급기준 : AC포장 공용수명 대비 잔존수명이 5% 이내 ○ 현장관리기준 : - 동공 상부 AC포장 두께 10㎝ 이하 - 동공 상부 AC포장 두께 10㎝ 미만중 토피 20㎝ 이하 - 동공 상부 AC포장 두께 20㎝까지의 포장상태가 관통균열이나 노후손상이 심한 경우 - 동공크기 기준 없음	동공탐사결과 분석시 또는 분석동공 천공시 긴급복구 등급의 동공이 확인되면 실시간 복구도하록 조치 (복구 부서에 실시간 연락)
우선복구	○ 등급기준 : AC포장 공용수명 대비 잔존수명이 5~10% ○ 현장관리기준 : - 동공 상부 AC포장 두께 10~20㎝ 이하 - 동공 상부 AC포장 두께 20㎝ 미만중 토피 30㎝ 이하 - 동공 상부 AC포장 두께 20㎝ 이상중 포장상태가 균열 등 포장결함이 심한 경우 - 동공 최소 폭 1.5m 이상	AC포장층의 지지력이 어느정도 확보되어 발견 당시에는 붕괴되지 않지만 돌발강우, 중차량 통행시 함몰 가능한 수준으로 빠른 시일내에 굴착복구계획을 수립하고 복구를 실시함
일반복구	○ 등급기준 : AC포장 공용수명 대비 잔존수명이 10~40% ○ 현장관리기준 : - 동공 상부 AC포장 두께가 20~30㎝ 미만 또는 토피 40㎝ 미만 - 동공 평균 지름 0.8~1.5m 미만	확보된 동공토피가 동공을 지지할 수 있으나 동공이 더 확장되는 경우 함몰 가능한 수준으로 다음 연도 우기전까지 복구를 실시함
관찰대상	○ 등급기준 : AC포장 공용수명 대비 잔존수명이 40% 이상 ○ 현장관리기준 : - 동공 상부 AC포장 두께가 30㎝ 이상 또는 토피 40㎝ 이상 - 동공 평균 지름 0.8m 미만	동공토피의 지지력이 높아서 동공탐사주기(3년) 이내에는 함몰 가능성이 없는 수준으로 매년 동공확장 관찰 등 연구를 위해 존치가 필요하고 차기 동공탐사주기가 시작되는 해의 우기전까지 복구를 실시함