강구조시설물 안전점검(용접분야) 지적사항 조치계획/결과

(서울역고가 B-램프 및 D-램프)

시설물명	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	조치계획/결과	비 고
서울역고가 (B/D램프)	지점부 내부 및 외부 비둘기서식 및 배설물 오염	조류 서식	단 기	점검구 진입 방지시설 설치 및 청소	-비둘기 배설물 청소 및 강박스 내부 진입 방지시설 설치 -피아노줄을 이용한 조류방지시설 설치 (‘14년 일상유지보수)
	강박스 내부 우수유입	신축이음 누수	단 기	단부 틈새 메공	-단부 틈새 메공 (‘14년 일상유지보수)
	거더 단부 및 받침 부식	신축이음 누수 등	중 기	바탕면 전처리 후 보수도장	-강재 재도장 (‘14년 일상유지보수)
	외부 도장박리 및 부식	-	중 기	보수도장	-강재 재도장 (‘14년 일상유지보수)
	받침 가동면 여유량 한쪽 치우침	-	지 속 관 찰	혹서기, 혹한기 관찰	-8월, 12월 정밀조사 (‘14년 정밀점검용역)
	지점부 받침 및 거더 부식 심화	분기점의 구조적인 외부노출	단 기	보강 및 보수 도장 실시	-외부 노출부 보강 및 강재 재도장 보수 (‘14년 일상유지보수)

강구조시설물 안전점검(용접분야) 지적사항 조치계획/결과

(욱천고가 (P10~P13, STB 2열))

시설물명	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	조치계획/결과	비 고
욱천고가 (P10~P13)	지점부 받침 및 거더 단부 부식	신축이음부 누 수	단 기	신축이음 누수차단조치	- 단부 틈새 메공 (‘14년 일상유지보수)
			단 기	단부 부식부 도장보수	- 강재 재도장 (‘14년 일상유지보수)
	지점부 강박스와 교각 측면 접촉 (거동장애)	콘크리트 잔재 퇴적 등	단 기	콘크리트 잔재 제거	- 잔재제거완료 (‘13년 일상유지보수)
			중기	유간여유 지속관찰	- 2014년 정밀점검업체 유간여유 관찰지시
	용접누락 및 불량	시공누락 및 불량	중 기	용접실시	- 용접실시 (‘14년 일상유지보수)

강구조시설물 안전점검(용접분야) 지적사항 조치계획/결과

(광 교)

시설물명	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	조치계획/결과	비 고
광교 (A1~A2)	교대 및 교각 오염발생	신축이음 누수 및 고무재 파손	단 기	신축이음 보수 및 오염부 청소 등	-신축이음 하부 고무재 손상부 정비 (‘14년 일상유지보수)
	받침부식	배수관 우수	중 기	바탕처리 후 도장/배수관 보완 등	-‘14년 자체정밀점검 시행중으로 배수관 위치이동 등 다각적으로 보완방안 검토
	도장박리/긁힘	차량접촉 등	중 기	보수도장	-주의관찰

강구조시설물 안전점검(용접분야) 지적사항 조치계획/결과

(관수교)

시설물명	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	조치계획/결과	비 고
관수교	•플레이트 거더 및 가로보 위 비둘기서식 및 배설물 오염 (G1~G2열 거더 열사이 및 본선 구간)	조류 서식	단 기	점검구 진입 방지시설 설치 및 청소	-비둘기 배설물 청소 및 강박스 내부 진입 방지시설 설치 -피아노줄을 이용한 조류방지시설 설치 (‘14년 일상유지보수)
	•A1 G1열(마장동방향)신축이음(보도구간 외측) 누수 및 유리석회 발생 •A2 G1열 신축이음(보도구간 외측) 누수(석회) 및 토사 퇴적 발생 •A2 G13열(시청방향) 신축이음(보도구간 외측) 누수	신축이음 누수 신축이음 누수 등	단 기	단부 틈새 메우기, 퇴적토사 제거	-단부 틈새 메우기, 퇴적토사 제거 (‘14년 일상유지보수)
	•A2 G1~G2열 지점부 교대위 체수(물고임)발생 •A2 G6~G7열 지점부 교대위 물고임 발생(필요시 물빠짐 배수로 설치 등)	-	단기	강제 배수 및 배수로 설치	-강제 배수 및 필요시 배수로 별도 설치 (‘14년 일상유지보수)
	•A1 G2열 플레이트 거더 하부플랜지 도장박리	-	중 기	보수도장	-강재 재도장 (‘14년 일상유지보수)
	•A2 G1열 받침부 강재 부분 부식 •A2 G6열 지점부 받침 강재 부식 •A2 G10열 지점부 받침 강재 부분 부식	-	중 기	보강 및 보수 도장 실시	-강재 재도장 (‘14년 일상유지보수)
	•A2 G13열 교대 흉벽 하부 구멍발생	-	지 속 관 찰	혹서기, 혹한기 관찰	-8월, 12월 정밀조사 (‘14년 정밀점검용역)