하반기 정기점검 결과 및 조치계획

구분	점검구간	지적사항	조치방안	비고
외부전문가(교량주치의)	본교 및 램프 전 구간	○ 교량 바닥판은 전체적으로는 양호하나 부분적으로 균열이 목격되고 있음	○ 진행중인 용역업체에 통보하여 우선순위에 의한 보수보강방안을 제시토록 하고자 함.	사진1
		○ 톱니 모양으로 설치된 신축이음은 동절기에 유간이 커지면서 이륜차의 안전운행에 위험요인이 되므로 주의깊게 관찰해야 함.	○ 진행중인 용역업체에 통보하여 우선순위에 의한 보수보강방안을 제시토록 하고자 함.	사진2
		○ 천호동 방향 차로의 연석의 열화가 심화 되고 있고 연석내부의 철근의 부식 흔적이 보이므로 보수계획이 수립되야 함.	○ 진행중인 용역업체에 통보하여 우선순위에 의한 보수보강방안을 제시토록 하고자 함.	사진3
		○ 한강연결계단의 자전거통로부의 강재를 고정할 필요가 있음.	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진4
특수교량팀	본교 및 램프 B, E	○ 중분대 야간 경고 표시등 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진5
		○ P5 차량 방호책 하단부 변형	○ 시설물 미관은 저해하고 있으나, 보수가 시급한 실정은 아님	사진6
		○ A1 교명주 하단 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진7
		○ A1 보도측 경계석 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진8
		○ P3 신축이음 후타재 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진9
		○ Ramp-B P4 상부 바닥판 연석부 온도철근 노출	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진10
		○ P5 3차로 아스팔트 포트홀 발생	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진11
		○ P6 보도측 안전난간 기초 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진12
		○ P24 상부 종방향 신축이음 후타재 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진13
강구조 교량팀	본교 및 램프 A, C, D	○ 하류 P19 신축이음부 후타재 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진14
		○ 하류 P23~24 종조인트 주변 도로 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진15
		○ 하류 P32~33 배수구 막힘	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진16

구분	점검구간	지적사항	조치방안	비고
강구조 교량팀	본교 및 접속교, 램프, A, C, D	○ 상류 P23 반사경 기초 하부 부식	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진17
		○ 상류 P20 점검구 자물쇠 망실	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진18
		○ 중앙분리대 강재(덮개) 부식	○ 진행중인 용역업체에 통보하여 우선순위에 의한 보수보강방안을 제시토록 하고자 함.	사진19
		○ 접속교 상류 포장 균열	○ 진행중인 용역업체에 통보하여 우선순위에 의한 보수보강방안을 제시토록 하고자 함.	사진20
		○ AP2부근 배수구 덮개 고정 불량	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진21
		○ CA1 토공구간 도로면 함몰	○ 관리구분 결정 후 조치예정	사진22
		○ CP2 신축이음부 후타재 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진23
		○ CP4 신축이음부 차수판 파손	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진24
		○ D램프 A1 배수구 토사 퇴적	○ 진행 중인 천호대교 보수공사에 포함하여 정비 예정	사진25
		○ DP1 난간 연석 파손	○ 진행중인 용역업체에 통보하여 우선순위에 의한 보수보강방안을 제시토록 하고자 함.	사진26

붙임 : 점검사진 1부.  끝.

점 검 사 진

사진1. 바닥하면 S8 G2-2 구간

사진2. P13 신축조인트

사진3. 하류교 보도 연석부 열화

사진4. 한강시민공원 연결로 자전거 통로

사진5. 야간 안전 표시등 파손

사진6. 차량 방호책 변형(사고로 추정)

사진7. A1-교명주 하단부 파손

사진8. A1-보도측 경계석 파손

사진9. P3-신축이음 후타재 파손

사진10. Ramp-B P4상부 바닥판 연석부 온도철근 노출

사진11. P5 3차선 아스팔트 포트홀 발생

사진12. P6 안전난간 기초 파손

사진13. 종조인트 후타재 파손

사진14. 본교 하류 P19 신축이음부 후타재 파손

사진15. 본교 하류 P23~24 종조인트 주변 도로 파손

사진16. 본교 하류 P32~33 배수구 막힘

사진17. 본교 상류 P23 반사경 기초하부 부식

사진18. 본교 상류 P20 점검구 자물쇠 망실

사진19. 본교 중앙분리대 강재 부식

사진20. 본교 상류 P20 점검구 자물쇠 망실

사진21. A램프 배수구 덮개 고정 불량

사진22. C램프 CA1 토공구간 도로면 함몰

사진23. C램프 CP2 신축이음부 후타재 파손

사진24. C램프 CP4 신축이음부 차수판 파손

사진25. D램프 A1 배수구 토사 퇴적

사진26. D램프 DP1 난간 연석 파손