< 별  표 2 >(개정 2013.10.4.)

포장도로굴착 직접복구 표준단면(제3조제3항 관련)

종 별	부 호	적 용 단 면	적 용 범 위
아스팔트 포장도로	Ａ － 1	표 층 : 5㎝ 중 층 : 15㎝ 기 층 : 20㎝ 보 조 기 층 : 40㎝	. 폭 20미터이상 도로
	Ａ － 2	표 층 : 5㎝ 중 층 : 7.5㎝ 기 층 : 20㎝ 보 조 기 층 : 30㎝	폭 20미터미만 도로
콘크리트 포장도로	Ｃ － 1	표 층 : 20㎝ 보 조 기 층 : 20㎝	폭 6m이상 도로
	Ｃ － 2	표 층 : 15㎝ 보 조 기 층 : 15㎝	폭 6m미만 도로
아스팔트 덧씌우기 포장도로	ＣＡ － 1	표 층 (아 스 콘) : 5㎝ 표 층 (콘크리트) : 20㎝ 보 조 기 층 : 20㎝	폭 6m이상	기존 노면이 콘크리트포장인 경우
	ＣＡ － 2	표 층 (아 스 콘) : 5㎝ 표 층 (콘크리트) : 15㎝ 보 조 기 층 : 15㎝	폭 6m미만 도로
보 도	일반보도블록	일반보도블록 표층 : 6㎝ 모 래 : 4㎝ 보 조 기 층 : 10㎝	단, 보차도가 구분되지 않은 도로의 경우는 차량통행의 유무에 따라 보조기층의 사용량을 증감할 수 있다.
	소형고압블록	소형고압블록 표층 : 6㎝ 모 래 : 4㎝ 보 조 기 층 : 10㎝
	화 강 석	표 층 : 3~5㎝ 몰 탈 (1:3) : 4㎝ 콘 크 리 트 기 초 : 10㎝ 보 조 기 층 : 10㎝
	투수성아스콘	투수성아스콘 표층 : 4㎝ 기 층 : 10㎝ 모 래 : 5㎝
	기 타	기존보도의 단면에 준한다.
보도횡단 차량출입시설	블 록 포 장	보도블록표층 : 8㎝ 모 래 : 3㎝ 콘크리트기초 : 10㎝ 보 조 기 층 : 15㎝	단, 기울기가 1/10이상 구간은 모래(3㎝) 대신 붙임모르터(4㎝) 적용
	아스팔트포장	표 층 (아스콘) : 5㎝ 기 층 (콘크리트) : 15㎝	기층은 와이어 매쉬 포함 기층과 표층 사이 텍코트
	콘크리트포장	표 층 (콘크리트) : 15㎝ 기 층 (골 재) : 15㎝	기층과 표층 사이 그라우트(접착식) 및 분리막(비접착식) 적용
	기 타	기존 보도횡단 차량출입시설의 단면에 준한다
비 포 장 도 로			서울특별시가 유지관리하는 비포장 도로
기 타 도 로 시 설 물		기존 시설대로 원상복구

비고 : ① 보도를 복구하는 경우 적용단면은 기존보도의 단면에 따라 그 조정이 가능하며, 전체 표층용  블록량의 30퍼센트는 새로운 블록으로 사용하여야 한다.

② 기층․보조기층의 재료와 시공방법에 대해서는 도로공사표준시방서에 의한다.