【붙임 1】사회복무요원 근무복 등 규격서

사회복무요원의 근무복

종 별			구 분	적 요		형 상
근무복	하복	상의	재질	1.	진자주색 폴리에스테르 52%, 레이온 48% 원단에 사회복무요원 상징 무늬 프린팅	앞면 / 뒷면
				2.	자가 신축성을 갖는 잠재권축사가 함유되어 활동성 부여
				3.	방오가공으로 세탁이 쉽고, 항균가공을 통해 땀을 많이 흘리는 하절기에 위생적인 소재
			제식	1.	전통적인 제복 셔츠 형태
				2.	좌우측 흉부에 패치 주머니 각 1개씩을 부착한다.
				3.	좌측 소매 상단에 자수로 된 근무복 표지장을 부착한다.
				4.	우측 흉부 주머니 위에 자수로 제작한 명찰을 부착한다.
				5	13mm단추는 앞여밈에 7개, 양쪽 견장대에 각각 1개씩을 단다.
		하의	재질	1.	먹회색 폴리에스테르 68%, 레이온 32% 소재 사용	앞면 / 뒷면
				2.	이형단면 원사가 갖는 흡한속건성으로 땀을 빨리 흡수하고 건조하는 기능성 소재
				3.	방오가공으로 세탁이 쉽고, 항균기능을 갖는 위생적인 소재
				4.	발수가공으로 오염물질이 잘 스며들지 않는 소재
			제식	1.	전통적인 정장 바지 형태로 양 측면에 경사진 주머니 1개씩과 양쪽뒷면에 웰트 주머니가 1개씩 있다.
				2.	안감 및 안주머니 등은 일반 신사복에 준한다.
				3.	허리 양측면에 사이즈 조절용 고무밴드가 들어가 있다.

근무복	추동복	상의	재질	1.	진자주색 폴리에스테르 81%, 레이온 15%, 폴리우레탄 4% 원단에 사회복무요원 상징 무늬 프린팅	앞면 / 뒷면
				2.	은은한 광택감으로 고급스러운 외관을 가지며 피부에 따뜻한 느낌을 부여함
				3.	기능성 FD 원사로 자외선 차단 소재
				4.	대전방지 가공으로 건조한 겨울철에 정전기 발생 방지
				5	방오가공으로 세탁이 쉽고, 항균기능을 갖는 위생적인 소재
			제식	1.	전통적인 긴소매 제복셔츠 형태
				2.	좌우측 흉부에 패치 주머니 각 1개씩을 부착한다.
				3.	근무복 표지장과 명찰은 하복 상의와 같이 부착한다.
				4.	양쪽 소매 끝에 13mm 단추 각각 2개씩을 달고, 나머지부분은 하복 상의와 같다.
		하의	재질	1.	먹회색 폴리에스테르 63%, 레이온 34%, 폴리우레탄 3% 소재 사용	앞면 / 뒷면
				2.	편안한 신축성, 탄력과 내구성을 갖는 실용적인 소재
				3.	이면의 기모가공으로 겨울철 보온성 유지
				4.	표면의 울 느낌처리로 고급스러운 소재
				5.	대전방지 가공으로 건조한 겨울철에 정전기 발생 방지
				6.	방오가공으로 세탁이 쉽고, 항균기능을 갖는 위생적인 소재
			제식	1.	전통적인 정장 바지 형태로 양 측면에 경사진 주머니 1개씩과 양쪽뒷면에 웰트 주머니가 1개씩 있다.
				2.	안감 및 안주머니 등은 일반 신사복에 준한다.
				3.	허리 양측면에 사이즈 조절용 고무밴드가 들어가 있다.

사회복무요원의 점퍼

종 별		구 분	적 요		형 상
근무복	동복 점퍼	재질	1.	겉점퍼는 먹회색 나일론 100% 소재 사용	앞면 / 뒷면
			2.	탈부착 가능한 속점퍼는 진회색 폴리에스테르 100% 소재 사용
		제식	1.	전통적인 점퍼 형태를 유지하면서 탈부착 속점퍼를 적용하여 날씨 변화에 따른 적응성을 보유
			2.	탈부착 가능한 후드로 디자인의 변형추구
			3.	좌우측 흉부에 스냅으로 고정 가능한 뚜껑이 있는 입체 주머니가 있고, 하단에는 뚜껑이 달린 지퍼여밈 수직주머니가 있다.
			4.	좌측 소매 상단에 실리콘 재질로 제작한 표지장을 부착한다. 표지장의 상단에 ‘SOCIAL SERVICE' (영문)를, 중앙에 ‘사회복무마크’를, 하단에 ‘사회복무’(한글)를 표기한다.	속점퍼 앞면 / 뒷면
			5.	스냅은 앞여밈 6개, 양쪽 흉부 주머니에 각 2개씩, 양쪽 하단 주머니에 각 1개씩, 양쪽 견장대에 각 1개씩, 양쪽 소매 끝단에 각 1개씩 단다.
			6.	탈부착 가능한 속점퍼가 있으며, 이는 전체적으로 솜누빔이 되어 있다.
			7.	속점퍼는 지퍼로 탈부착한다.

사회복무요원의 모자

종 별	구 분	적 요	형 상
모자	재질 제식	1. 먹회색(하의원단색상), 폴리에스테르 68%, 레이온 32% 소재 사용 1. 일반 스포츠형 캐주얼 스타일로 뒷부분에 사이즈 조절 장치가 있다. 2. 앞면에 표장을 자수로 제작하여 부착한다.
			앞면
			측면
			후면

사회복무요원의 단화

종 별	구 분	적 요	형 상
단화	재질 제식	1. 먹회색 천연가죽 사용 2. 발등부위에 타공원단을 사용하고 측면엔 매쉬원단을 사용한다. 1. 기능성 스포츠화 형태로, 밑창의 쿠션성을 향상시켜 착용 시 편안함과 활동성을 보완한다. 2. 제복의 색상에 맞추어 진자주색 포인트 컬러를 사용하여 디자인

사회복무요원의 표지장

종 별		구 분	적 요	형 상
표지장	모자 표장	재질 제식	1. 인견사 자수사 1. 모자중앙에 사회복무마크를 8×5.5cm 기계자수로 표식함
	근무복 표지장	재질 제식	1. 인견사 자수사, 먹회색 화섬지(바탕) 1. 지름 7cm의 원형으로 상의 좌측 소매 상단에 부착함 2. 상단 가장자리에 영문으로 ‘SOCIAL SERVICE’를 배치하고, 하단 가장자리에 한글로 ‘사회복무’ 배치함.
	점퍼 표지장	재질 제식	1. 실리콘 양각, 먹회색 샤무드(바탕) 1. 지름 7cm의 원형으로 상의 좌측 소매 상단에 부착함 2. 상단 가장자리에 영문으로 ‘SOCIAL SERVICE’를 배치하고, 하단 가장자리에 한글로 ‘사회복무’ 배치함.

사회복무요원 제복의 벨트․단추․명찰

종 별	구 분	적 요	형 상
벨트	재질 제식	1. 벨트는 검정색 인조가죽 소재 사용 2. 버클은 황동판 흑무광 캐스팅 재질 사용 1. 벨트 폭은 2.8(cm)로 허리 사이즈에 맞게 절단하여 사용. 2. 버클은 표지장을 가로 2.9 * 세로 2.0(cm)로 레이저 각인하고 모서리를 둥글린 형태로 제작한다. 3. 버클은 가로 5 * 세로 3.2(cm)의 슬라 이드 공정스타일..
단추	재질 제식	1. 상의용 : 진자주색 호마이카 단추 2. 하의용 : 먹회색 플라스틱 단추 1. 상의용: 단추의 크기 13mm, 4구멍이 있음. 2. 하의용 : 단추의 크기 5mm, 4구멍이 있음.
			15mm
			13mm
명찰	재질 제식	1. 폴리에스테르 자수사, 먹회색(하의원단색상) 1. 가로 8 * 세로 2.5(cm)의 직사각 형태로 오버로크 하여 우측 흉부 주머니 위쪽에 부착함. 2. 글씨체는 모두 ‘명조체’로 하고 한글이름은 30pt, 영문이름은 15pt로 흰색 자수사를 적용함.