◯ 가락지하차도 개략공사비

구분	손상명	보수보강 방안		보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
교면포장	누수	유도배수관 설치 (유공관)		195.0	m	25	4,875	1
	망상균열(누수동반)
	보수불량, 파손(누수동반)
	망상균열
	아스콘 균열	팻칭보수		6.0	m	130	780	1
	들뜸	팻칭보수		0.18	㎡	130	23	1
	보수불량, 파손	팻칭보수		1.01	㎡	130	131	1
	소성변형	팻칭보수		0.95	㎡	130	123	1
연석부	균열(0.3㎜미만)	표면처리		2.78	m	58	161	3
	보수부 박리	단면보수		0.36	㎡	190	68	2
	보수부 들뜸	단면보수		1.26	㎡	190	239	2
	파손	단면보수		0.81	㎡	190	154	2
측구	파손	단면보수		0.36	㎡	190	68	3
슬래브 하면	균열(0.3㎜미만)	표면처리		8.25	m	58	479	3
	균열(0.3㎜이상)	주입보수		4.1	m	100	410	1
	철근노출	단면보수(방청)		0.12	㎡	220	26	1
	들뜸	단면보수		0.23	㎡	190	43	2
	백태	표면처리		4.88	㎡	58	283	3
	보수재 박리	단면보수		61.58	㎡	190	11,699	2
	재료분리	단면보수		9.38	㎡	190	1,781	2
	균열백태	표면처리		9.0	m	58	522	3
벽체	타일 균열	타일 재설치		4	ea	10	40	3
면벽	실런트 파손	실링처리		11.5	m	20	230	3
	보수재 박리	단면보수		5.25	㎡	190	998	2
기둥부	타일 균열	타일 재설치		3	ea	10	30	3
옹벽	균열(0.3㎜이상)	주입보수		388.7	m	100	38,870	1
	망상균열	표면처리		141.0	㎡	58	8,178	3
	보수부 박리	단면보수		4.92	㎡	190	935	2
	백태	표면처리		0.3	㎡	58	17	3
	박락	단면보수		5.25	㎡	190	998	2
순공사비							72,161
제경비(순공사비의 50%)							36,081
순위별 공사비			1순위				67,857
			2순위				25,372
			3순위				15,012
총 공사비							108,242