품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 강남순환도시고속도로 7-2공구                          점검일 : 2014. 10. 01 ~ 10. 02

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
15. 공사관리	․ 품질에 영향을 미치는 공종 의 파악, 관리계획의 수립 및 이행 여부 ․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 각 공종별 작업지침을 수립 시공계획 수립의 기준을 제시하고 현장 품질관리에 적용될 수 있도록 조치하시기 바람.	시정 검토
18.기자재 및 공사목적물 의보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 시공에 사용될 자재중 장기적 보관이 필요한 자재에 대하여는 보관자재 관리대장(보관자재의 종류, 보관위치, 보관방법, 보관수량 등)을 작성 한 후 주기적 점검을 통해 보관자재가 열화나 손상 등에 의한 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 터널 라이닝 콘크리트 부분 중 공동구 벽체 부분은 건조수축 및 온도변화 로 인하여 균열이 많은 부분이므로 잔여 공동구 벽체 콘크리트 타설 시 에는 습윤양생을 충분히 하고 탈형 후에는 즉시 수축줄눈을 시공토록 하고 줄눈 간격은 기 시공부분 균열발생 현황에 따라 조절하기 바람. ◦ 교대 및 교각부 콘크리트 표면은 거푸집표면의 청결유지 및 양생, 박리제 도포에 따라 콘크리트의 균질감 및 미관이 영향을 받으므로 거푸집 관리 에 유의하시기 바람.(토목구조 김명철 위원) ◦ 선암교 시점측 수서방향 교량Abut 벽체 시공중으로 하부가 구속되고 벽체 두께가 1m정도의 massive 콘크리트인바 수화열 저감 방안을 검토, 반영한 시공계획 수립 후 감리의 확인을 받아 시공하시기 바람. ◦ 서초터널 종점측 변전실 수직Duct 시공중으로 벽체 구조물 상단 철근 배열을 따라 균열이 발생하는바 균열발생 원인을 분석하여 대책을 검토 조치 바람.(토목시공 신태균 위원) ◦ 서초터널(성산)STA1+999 비주대 주변 라이닝철근에 묻은 시멘트 페이 스트를 제거 후 레미콘 타설이 진행될 수 있도록 조치바람. ◦ 선암교 성산방향 P10 교각 이어치기 부분 및 표면에 균열이 발생되고 있으니 균열발생 원인을 파악한 후 미관에 영향을 주지 않는 보수방법 을 검토하여 보수하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “강남순환도시고속도로(7-2공구)”의 시공자인 대림산업(주)와 감리자인 ㈜선진엔지니어링에서

제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.