	개봉지하차도 하자보수물량

가. 옹벽 하자물량 집계

(1) 옹벽 시점

손상내용	단위	개소	손상물량	비고
균열(0.3mm미만)	m	149	166.8	하자
균열(0.3mm이상)	m	90	82.6	하자
망상균열	㎡	3	18.42	하자
파손	㎡	2	0.21	하자
박리	㎡	1	0.01	하자
균열부백태(0.3mm미만)	m	11	21.7	하자
백태	㎡	14	8.48	하자
보수부 재균열(0.3mm미만)	m	2	3.8	하자
식생	EA	8	8	하자
백태,누수오염	㎡	1	0.8	하자

(2) 옹벽 종점

손상내용	단위	개소	손상물량	비고
균열(0.3mm미만)	m	154	137.2	하자
균열(0.3mm이상)	m	137	144.5	하자
망상균열	㎡	9	72.1	하자
백태	㎡	5	0.2	하자
미세 망상균열	㎡	2	16	하자
균열부백태(0.3mm미만)	m	7	13.4	하자
보수부 재균열(0.3mm미만)	m	8	18.3	하자
보수부 재균열(0.3mm이상)	m	4	8.7	하자
표면열화, 박리	㎡	1	1.4	하자
보수부 재균열부백태(0.3mm미만)	m	1	1.2	하자
박리	㎡	1	0.24	하자

(3) 옹벽 전체 물량집계

손상내용	단위	개소	손상물량	비고
균열(0.3mm미만)	m	303	304	하자
균열(0.3mm이상)	m	227	227.1	하자
망상균열	㎡	12	90.52	하자
백태	㎡	2	8.68	하자
균열부백태(0.3mm미만)	m	2	35.1	하자
파손	㎡	18	0.21	하자
보수부 재균열(0.3mm미만)	m	10	22.1	하자
보수부 재균열(0.3mm이상)	m	4	8.7	하자
박리	㎡	2	0.25	하자
백태,누수오염	㎡	1	0.8	하자
미세 망상균열	㎡	2	16	하자
표면열화, 박리	㎡	1	1.4	하자
보수부 재균열부백태(0.3mm미만)	m	1	1.2	하자

나. BOX구간

(1) 상행

손상내용	단위	개소	손상물량	비고
균열(0.3mm미만)	m	59	177.4	하자
균열(0.3mm이상)	m	148	437.7	하자
망상균열	㎡	6	63.25	하자
파손	㎡	1	0.2	하자
박리	㎡	1	0.02	하자
균열부백태(0.3mm이상)	m	1	4	하자
백태	㎡	2	5.5	하자
보수부 재균열(0.3mm미만)	m	1	3.5	하자
보수부 재균열(0.3mm이상)	m	1	7.5	하자
전선인입관 주변 누수, 백태	㎡	1	0.15	하자

(2) 하행

손상내용	단위	개소	손상물량	비고
균열(0.3mm미만)	m	71	173.2	하자
균열(0.3mm이상)	m	113	205.4	하자
망상균열	㎡	6	437.75	하자
백태	㎡	1	4	하자
누수	㎡	1	1.05	하자

(3) BOX구간 전체 물량집계

손상내용	단위	개소	손상물량	비고
균열(0.3mm미만)	m	130	350.6	하자
균열(0.3mm이상)	m	261	643.1	하자
망상균열	㎡	12	501	하자
파손	㎡	1	0.2	하자
박리	㎡	1	0.02	하자
균열부백태(0.3mm이상)	m	1	4	하자
백태	㎡	3	9.5	하자
보수부 재균열(0.3mm미만)	m	1	3.5	하자
보수부 재균열(0.3mm이상)	m	1	7.5	하자
전선인입관 주변 누수, 백태	㎡	1	0.15	하자
누수	㎡	1	1.05	하자

다. 기전실

손상내용	단위	개소	손상물량	비고
균열(0.3mm미만)	m	9	12	하자
균열부백태(0.3mm미만)	m	1	0.8	하자
재료분리	㎡	1	0.16	하자
전선인입관 누수	㎡	1	0.25	하자