시험실적  및 진행현황 보고

보고일 : 2015.03.19(목)
보고자 : 김 득 원

▢ 시험 실적

(단위 : 건수)

시험종목		전체 실적(1.1~3.18)			실적(1.1. ~ 3.3) : 전회까지				실적(3.4. ~ 3.18) : 금회				진행 건수
		누계	전회	금회	계	합격	불합격	성과 표시	계	합격	불합격	성과 표시
계		15	12	3	12	8	4		3	3			2
상온 아스팔트		15	12	3	12	8	4		3	3			2
포장재	기층재
	보조기층재
	동상방지층

⇨ 불합격 원인 :

※ 지연 건수 및 내용 :

▢ 시험 종별 및 종목현황

시험종별		시험종목		진행건수
		토질재료시험과	화학과
상온		안정도. 공극률. 흐름값. 48시간 수침잔류안정도		2
포장재	기층재	자연합수비. 체가름, 다짐. CBR. 0.08mm통과량. 밀도및흡수율. 마모. 액·소성한계
	보조기층재	자연합수비. 체가름, 다짐. CBR. 0.08mm통과량. 밀도및흡수율. 마모. 액·소성한계
	동상방지층	자연합수비. 체가름, 다짐. CBR. 0.08mm통과량. 밀도및흡수율. 마모. 액·소성한계

▢ 진행 중 시험내역

번호	시료 종류	시험 항목	시험기한		18 (수)	19 (보고)	20 (금)	21 (토)	22 (일)	23 (월)	24 (화)	25 (수)	26 (목)	27 (금)	28 (토)	29 (일)	비고
아28	상온 아스콘	안정도 외3	3.16.	3.20.
아29	상온 아스콘	안정도 외3	3.17.	3.23.