시험실적  및 진행현황 보고

보고일 : 2015.03.19(목)
보고자 : 문 상 묵

▢ 시험 실적

(단위 : 건수)

시험종목	전체 실적(1.1~3.18)			실적(1.1. ~ 3.3) : 전회까지				실적(3.4. ~ 3.18) : 금회				진행 건수
	누계	전회	금회	계	합격	불합격	성과 표시	계	합격	불합격	성과 표시
계	7	5	2	5	4	1	-	2	-	1	1	-
골재	5	5	-	5	4	1	-	-	-	-	-	1
아스콘 (개질)	2	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1	1

⇨ 불합격 원인 :

· 아-22 : 공극률, 포화도, 흐름값이 불합격, 원인은 아스팔트 함량이 적은 것으로 추정됨

▢ 시험 종별 및 종목현황

시험종별	시험종목		진행건수
	토질재료시험과	화학시험과
골재	체가름, 0.08mm 통과량, 밀도 및 흡수율, 단위용적중량, 마모율	안정성	1
아스콘	공극율, 포화도, 이론밀도, 실측밀도, 마샬안정도, 동적 안정도	체가름, 아스팔트 함량	1

▢ 진행 중 시험내역

번호	시료 종류	시험 항목	시험기한		18	19★ (보고일)	20	21 (토)	22 (일)	23	24	25	26	27	28	29	30	비고
아-27	wc-5 (개질)	밀도 외	3. 13	3.23														화학과 병행
골-6	콘크리트용 골재	체가름 외	3. 06	3.20														화학과 병행