시험실적  및 진행현황 보고

보고일 : 2015.03.19(목)
보고자 : 이강일

▢ 시험 실적

(단위 : 건수)

시험종목	전체 실적(1.1~3.18)			실적(1.1. ~ 3.3) : 전회까지				실적(3.4. ~ 3.18) : 금회				진행 건수
	누계	전회	금회	계	합격	불합격	성과 표시	계	합격	불합격	성과 표시
계	41	36	5	36	1		35	5	1		4
준설토	39	35	4	35			35	4			4
블록	2	1	1	1	1			1	1

⇨ 불합격 원인 : 해당없음

▢ 시험 종별 및 종목현황

시험종별	시험종목		진행건수
	토질재료시험과	화학시험과
준설토	함수비
블록	치수, 휨강도, 흡수율, 유색층 두께, 투수계수, 마찰저항시험

▢ 진행 중 시험내역

번호	시료 종류	시험 항목	시험기한		18	19★ (보고일)	20	21 (토)	22 (일)	23	24	25	26	27	28	29	30	비고