2014년도 건설공사 부적합 건설자재 현황

2014년 1월 ~ 6월

연번	품목명	시료채취 일자	공 사 명	발 주 자	부적합 내용 및 시험결과			조 치
					부적합 내 용	기준치	시험치
계			3건
1	철근(SD400) D13	2014.4.2	천호동주상복합신축공사	대한토지신탁 (주)	화학성분 (황S)초과	0.050%이하	0.052%	반출조치
2	철근(SD400) D13	2014.5.12	지하철 승강편의시설 설치공사 (2단계) 1공구	서울메트로	인장강도 미 달	560MPa이상	398MPa	반출조치
					항복강도 미 달	400MPa이상	254MPa
3	철근(SD400) D13	2014.6.26	합정3구역 주상복합 신축공사	코리아신탁(주)	인장강도 미 달	560MPa이상	534MPa	반출조치
					항복강도 미 달	400MPa이상	355MPa