2013년도 건설공사 부적합 건설자재 현황

연번	품목명	시료채취 일자	공 사 명	발 주 자	부적합 내용 및 시험결과			조 치
					부적합 내 용	기준치	시험치
계			6건
1	보도용블럭 200*200*60	2013.3.25	천왕2지구 국민임대주택 단지조성공사	SH공사	휨강도 미 달	5MPa이상	4.4MPa	반출조치
					흡수율 초 과	7%이하	8%
2	콘크리트벽돌 (C종2급) 190*90*57	2013.3.29	천왕2지구 1단지 아파트 건설공사	SH공사	흡수율 초 과	10%이하	15%	반출조치
3	점토벽돌 190*90*57	2013.4.19	사랑의교회 신축공사	대한예수교장로회 사랑의교회	압축강도 미 달	24.50MPa이상	15.4MPa	반출조치
					흡수율 초 과	10%이하	13.3%
4	투수용블럭 200*200*60	2013.4.25	선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사	도시기반시설본부(시설국)	유색층두께 미 달	8mm이상	7mm	반출조치
					휨강도 미 달	4MPa이상	3.8MPa
5	철근(SD500) D16	2013.6.11	청담두산아파트 리모델링공사	청담두산 리모델링조합	인장강도 미 달	620MPa이상	600MPa	반출조치
					항복강도 미 달	500MPa이상	494MPa
6	철근(SD500) D19	2013.6.26	까치산공원 주택재건축공사	까치산공원 주택재건축 정비조합	항복강도미 달	500MPa이상	493MPa	반출조치