건설공사 부적합 건설자재 현황

2013년 1월~12월

연번	품목명	시험의뢰일자	공 사 명	발 주 자	자재생산자명및주소 (KS인증번호)	부적합내용 (시험치)
		시료채취일자
계			23건
1	콘크리트벽돌(C종2급)	2013.01.10	구립공공도서관 및 공영주차장 건립공사	동작구청	영신기업사, 경기도 고양시 덕양구 화전동 423-2,(제98-03-058호)	흡수율(13, 12, 12%)부적합
		2013.01.09
2	시각장애인용점자블록(테라죠제-선형,점형)	2013.01.14	동대문디자인플라자, 파크 현장	도시기반 시설본부	대일산업(주), 경북 경산시 와촌면 소월리 353-1(03-4528)	흡수율(5.6, 5.3, 5.9%,),(5.9, 5.5, 5.6%) 부적합
		2012.12.05
3	개량아스팔트방수시트(비노출단층A종1류)	2013.02.06	서울지하철 9호선3단계 921공구 건설공사	도시기반 시설본부	㈜대흥산업, 충북 음성군 삼성면 청룡리 560 -1(제96-05-038호)	신장률(가열후)[길이:28%,나비: 24%] 부적합
		2013.01.30
4	개량아스팔트방수시트(비노출단층A종1류)	2013.03.14	서울지하철 9호선3단계 921공구 건설공사	도시기반 시설본부	㈜대흥산업, 충북 음성군 삼성면 청룡리 560 -1(제96-05-038호)	신장률(가열후)[길이:26%,나비: 30%] 부적합
		2013.03.14
5	속빈콘크리트블록(C종) 4"	2013.03.26	마곡지구 7단지 아파트 건설공사	SH공사	㈜삼오콘크리트, 인천시 계양구 효성동 123 -30,(제00-1461)	압축강도(0.7 N/㎟) 부적합
		2013.03.20
6	시각장애인용점자블록(콘크리트제-선형,점형)	2013.04.01	동대문디자인플라자, 파크 현장	도시기반 시설본부	㈜해성기업, 경북 상주군 용암면 성암로 858(제12-1296호)	휨강도(4.4,4.8N/㎟),유색층두께(7.6, 7.7, 6.4mm) 유색층두께(7.9, 6.9,7.8,6.4,7.9mm) 부적합
		2013.04.01
7	인터록킹블록(보도용U형)	2013.04.24	홍제배수분구 하수관거 종합정비사업(1구역)-5차분	서대문구청	㈜삼진콘크리트, 경기도 파주시 광탄면 용미리 693-1,(제99-0708호)	유색층두께(7.4, 6.6, 6.1, 7.2mm) 부적합
		2013.04.23
8	인터록킹블록(보도용U형)	2013.04.24	홍제배수분구 하수관거 종합정비사업(2구역)-5차분	서대문구청	㈜삼진콘크리트, 경기도 파주시 광탄면 용미리 693-1,(제99-0708호)	유색층두께(7.9, 7.5, 6.8, 6.8, 7.0mm) 부적합
		2013.04.23
9	속빈콘크리트블록(C종) 6"	2013.05.23	서울지하철9호선 2단계 916공구 건설공사	도시기반 시설본부	㈜남도기업, 경기도 고양시 덕양구 화전동 455-10,(제05-0449호)	압축강도(6.3, 6.0, 6.0N/㎟) 부적합
		2013.05.22

연번	품목명	시험의뢰일자	공 사 명	발 주 자	자재생산자명및주소 (KS인증번호)	부적합내용 (시험치)
		시료채취일자
10	흄관(보통관B형2종) 600mm	2013.06.14	구산1배수분구 하수관거 정비공사(2공구-3차)	은평구청	남천콘크리트(주),경기도 이천시 부발읍 중부대로2000번길69,(제3674호)	균열하중(29.1 kN/m) 부적합
		2013.06.14
11	흄관(보통관B형2종) 450mm	2013.06.27	구산1배수분구 하수관거 정비공사(2공구-3차)	은평구청	흥일기업(주), 경기도 이천시 장호원읍 선읍리 728,(제5366호)	균열하중(23.3 kN/m) 부적합
		2013.06.27
12	보차도용인터록킹블록(투수용)	2013.07.01	종암동 공공디자인 개선사업	성북구청	㈜이노블록, 경기도 화성시 팔탄면 서근리 7-15(제10-0325호)	휨강도(3.0N/㎟) 부적합
		2013.07.01
13	도자기질타일(바닥타일)	2013.07.19	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	상수도사업 본부	아이에스동서(주)괴산지점, 충북 괴산군 감물면 오성리 722-8(제95-05-004호)	꺽임강도(91N/㎝) 부적합
		2013.07.18
14	도자기질타일(바닥타일)	2013.07.19	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	상수도사업 본부	아이에스동서(주)괴산지점, 충북 괴산군 감물면 오성리 722-8(제95-05-004호)	꺽임강도(95N/㎝) 부적합
		2013.07.18
15	도자기질타일(바닥타일)	2013.07.19	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	상수도사업 본부	아이에스동서(주)괴산지점, 충북 괴산군 감물면 오성리 722-8(제95-05-004호)	꺽임강도(95,96N/㎝) 부적합
		2013.07.18
16	도자기질타일(바닥타일)	2013.07.19	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사	상수도사업 본부	아이에스동서(주)괴산지점, 충북 괴산군 감물면 오성리 722-8(제95-05-004호)	꺽임강도(79N/㎝) 부적합
		2013.07.18
17	레디믹스트콘크리트(25-24-150)	2013.07.23	시립노원시각장애인 복지관 재건축공사	도시기반 시설본부	㈜정선레미콘 의정부공장, 경기도 의정부시 장암동 348-2외2필,(제06-0124호)	압축강도(23.1, 23.0, 21.2N/㎟) 부적합
		2013.06.26
18	보차도용인터록킹블록(투수용)-보도용	2013.10.07	서울 은평구 관내 보도유지보수공사	은평구청	㈜데코페이브, 경기도 포천시 창수면 창동로 314 (제10-0553호)	유색층두께(7.7 mm),휨강도(3.4, 3.6, 3.4N/㎟) 부적합
		2013.10.07
19	보차도용인터록킹블록(투수용)-보도용	2013.10.21	서울 은평구 관내 보도유지보수공사	은평구청	㈜데코페이브, 경기도 포천시 창수면 창동로 314 (제10-0553호)	유색층두께(7.7, 6.9mm), 휨강도 (3.5, 3.7, 3.3, 3.8N/㎟) 부적합
		2013.10.21
20	레디믹스트콘크리트(25-24-150)	2013.11.20	친환경농산물 지배송센터 건립공사	농수산식품 공사	천마콘크리트공업(주), 서울시 강남구 세곡동 19-1(제3795호)	압축강도(22.1, 22.1, 20.1 N/㎟) 부적합
		2013.10.25

연번	품목명	시험의뢰일자	공 사 명	발 주 자	자재생산자명및주소 (KS인증번호)	부적합내용 (시험치)
		시료채취일자
21	보차도용인터록킹블록(투수용)-보도용	2013.11.20	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	도시기반 시설본부	㈜대일텍, 충북 진천군 이월면 삼용길 100-13 (제11-0492)	유색층두께(6.9, 6.5, 7.0mm), 휨강도(3.7N/㎟) 부적합
		2013.11.20
22	보차도용인터록킹블록(투수용)-보도용	2013.12.02	천왕2지구 국민임대주택사업 조경공사	SH공사	㈜삼진콘크리트 파주공장, 경기도 파주시 광탄면 용미리 693-1 ( 제99-0708호)	휨강도(3.9, 3.8 N/㎟) 부적합
		2013.11.25
23	레디믹스트콘크리트(25-24-120)	2013.11.20	구산1배수분구 하수관거 정비공사 (1공구)	은평구청	신성콘크리트공업(주), 경기도 고양시 일산구 식사동 724-4(제3544 호)	압축강도(22.7, 22.4, 23.3 N/㎟) 부적합
		2013.11.09