붙임 1		건설자재 시험결과

번호	표준번호 및 및 표준명	업체명 및 및 인증번호	서울시시험결과 부적합항목(기준치)	시판품조사 결과
1	KS M 3808 (발포 폴리스티렌 단열재)	(주)금성이피에스산업 (제10-0547호)	열전도율 (0.027w/mk 이하) 0.032	0.032 w/mk (치명결함)
2	KS F 4419 (보차도용 콘크리트 인터로킹 블록)	(주)데코페이브 (제10-0553호)	휨강도 (4.0 N/㎟이상) 3.4	3.5 N/㎟ (중결함)