공 사 명	월드컵대교건설공사 (북단접속교-RAMP-D BR2)	도 면 검 토 서	D A T E	2017년 10월 25일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	1WDNRD-08-SS-002	- 도면상에 강교의 잭업보강재 위치가 받침몰탈과 교각에 걸쳐있는 것으로 보임	- 정확한 위치를 확인하여 받침몰탈에 걸치지 않고 교각에 위치하도록 조치바람
2	2WDNRD-13-DV-302	- 결로 집수구의 위치가 부적합함 - 높이가 높은 P3에서 P4까지 한 경간을 물이 흘러갈 수 있도록 되어있음	- 신축이음에서 누수가 되어 강박스 내부로 들어갔을 경우 한 경간을 흘러가게 되면 강교부식의 원인이 될 수 있으므로 P3에세 5m이내에 결로집수구를 설치하여 강교부식의 원인을 제거바람	공통
3	2WDNRD-13-DV-302	- 출입문의 잠금장치가 외측에서만 열고 닫을 수 있도록 되어있음	- 점검 또는 보수시 출입문을 강박스 내부에서도 열고 닫을 수 있는 양방향 구조로 변경바람	공통
4	2WDNRD-14-SE-005	- 지점부 보강재 VP18, VP20의 위치가 하부플렌지와 받침용 보강재의 맞대기 용접부에 겹쳐짐	- 맞대기 용접부와 보강재 용접의 겹침은 맞대기 용접에 문제점(균열, 경화, 충격값 저하 등)을 발생할 수 있으므로 지양하는 것이 바람직함	공통
		- 지점부 보강재 VP18, VP20의 위치가 복부판과 93mm떨어져 용접 및 도장 품질 저하 우려	- 용접 및 도장품질이 확보될 수 있는 간격의 확보 필요
5	2WDNRD-14-SE-010	- 수직보강재와 하부플렌지의 접합부가 용접됨	- 강도로교 상세부 설계지침 330page 박스거더 단면도(6)-1과 같이 인장부의 수직보강재는 하부플렌지와 간격을 두어 용접이 되지 않도록 수정바람

공 사 명	월드컵대교건설공사 (남단접속교-강남방향 1차분, 강북방향 1차분)	도 면 검 토 서	D A T E	2017년 10월 25일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	2WDSS-13-DV-401	- 맨홀의 크기가 400×800mm로 맨홀 DOOR의 무게가 너무 무거움	- 하부 맨홀의 크기는 400×500mm이 가장 적합하므로 크기를 변경바람	공통
2	2WDSS-13-DV-601	- 결로 집수구의 위치가 부적합함 - 높이가 높은 P13에서 P14까지 한 경간을 물이 흘러갈 수 있도록 되어있음	- 신축이음에서 누수가 되어 강박스 내부로 들어갔을 경우 한 경간을 흘러가게 되면 강교부식의 원인이 될 수 있으므로 P13에세 5m이내에 결로집수구를 설치하여 강교부식의 원인을 제거바람	공통
3	2WDSS-13-DV-602	- P13의 결로집수구 및 scallop는 의미가 없음	- 결로 또는 유입된 빗물이 흘러가지 않도록 결로 유도 등 설치하여 집수되어 배수되도록 구조 및 위치를 변경바람	공통