겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	면목천 복개구조물	․금회 실시된 보수(단면보수, 신축이음부 물끊기 시설, 배수관 길이 연장 등)는 전반적으로 양호한 상태로 판단됨.	-
		․상부슬래브 열화 (백태 및 누수) - 홈플러스 진입로 부근 보도부	․2017년 상부 포장공사 시 정비 (열화부위 보수 시행 전 슬래브 상면에 대한 보수 및 방수가 선행되어야 할 사항임)	(1-1)
		․일부 표면보수부위 들뜸 현상 발생 - 겸재교 교차로 하부	․시공업체 하자보수 정비완료 (2015년 시행한 보수부위로 복개구조 특성상 항시 습윤 상태로 양생불량에 의한 손상)	(1-2)
		․중앙분리대 손상(종점부)	․직영반에서 정비완료	(1-3)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2016.  11.

최태석

점검자   직) 시설6급      성명) 최 태 석       (서명)

정용재

직) 시설6급      성명) 정 용 재       (서명)

외부 전문가 소속) 케이에스엠기술(주)  성명) 안 홍 준       (서명)

※ 은행명 : 우리은행 계좌번호 : 7************-001

□ 점검 및 정비 사진

	2017년 정비예정 (상부 보수 후 정비 필요)
1-1 : 상부 슬래브 열화(백태, 누수)	정비 후
1-2 : 표면보수 부위 들뜸	정비 후
1-3 : 중앙분리대 손상	정비 후