투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-752, 754~757, 759)

1.  총무과-「11587, 11595, 11596, 11619, 11621, 11628,

(2016.10.31)」관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

시험번호	재료구분	수량	처리기한	시험일자	시험기준 (AP함량)	시험결과	비 고
아-752	CRMA GAP-13㎜	1점	2016.11.11(금)	2016.11.01(화)	6.5%~9.0%	6.8 %	체가름은 붙임참조
아-754	2-20 (재생)	〃	2016.11.04(금)	〃	4.5%~7.0%	5.4 %
아-755	WC-5	〃	〃	〃	-	5.6 %
아-756	2-20 (재생)	〃	〃	〃	4.5%~7.0%	5.6 %
아-757	WC-4	〃	〃	〃	-	5.1 %
아-759	WC-3	〃	〃	〃	-	5.1 %

라. 시험결과

붙임   1. 시험요구서(아-752, 754~757, 759)            각1부.

2. 시험처리결과표(아-752, 754~757, 759)          각1부.  끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	11/02 최진수
협조자
시행	화학시험과-2428	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	부분공개(5)