투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-776, 777, 779~781, 784, 785, 788, 789)

1.  총무과-「11745, 11746, 11748, 11749, 11778, 11782,

(2016.11.02)」,「11785, 11788, 11833, (2016.11.03)」호와 관련입

니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

시험번호	재료구분	수량	처리기한	시험일자	시험결과	비 고
아-776	WC-6 (개질)	1점	2016.11.08(화)	2016.11.04(금)	5.8 %	체가름은 붙임참조
아-777	〃	〃	〃	〃	6.1 %
아-779	〃	〃	〃	2016.11.05(토)	5.7 %
아-780	WC-5 (개질)	〃	〃	〃	5.4 %
아-781	WC-5	〃	〃	〃	5.4 %
아-784	WC-3	〃	〃	〃	5.2 %
아-785	WC-5 (개질)	〃	2016.11.09(수)	〃	5.5 %
아-788	WC-6 (개질)	〃	〃	〃	5.7 %
아-789	WC-3	〃	〃	〃	5.2 %

라. 시험결과

붙임   1. 시험요구서(아-776, 777, 779~781, 784, 785, 788, 789)       각1부.

2. 시험처리결과표(아-776, 777, 779~781, 784, 785, 788, 789)  각1부.끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	11/07 최진수
협조자
시행	화학시험과-2487	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	부분공개(5)