투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-806, 809, 818, 823, 825~828)

1. 총무과-「11927, 11951 (2016.11.7.)」, 「12014, 12021, 12047~12050 (2016.11.8.)」관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

시험번호	재료구분	수량	처리기한	시험일자	시험기준 (AP함량)	시험결과	비 고
아-806	PSMA 10mm	1점	2016.11.11.(금)	2016.11.9.(수)	6.8% 이상 (상부용)	6.9 %	체가름은 붙임참조 (아-809는 부적합)
아-809	PSMA 13mm	〃	2016.11.18.(금)	〃	6.2% 이상	6.6 %
아-818	PSMA 10mm	〃	2016.11.14.(월)	〃	6.8% 이상 (상부용)	6.9 %
아-823	2-20 (재생)	〃	〃	〃	4.5~7.0%	4.9 %
아-825	WC-3	〃	〃	〃	-	4.5 %
아-826	〃	〃	〃	〃	-	4.8 %
아-827	〃	〃	〃	〃	-	5.1 %
아-828	〃	〃	〃	〃	-	5.0 %

라. 시험결과

붙임   1. 시험요구서(아-806, 809, 818, 823, 825~828)                 각1부.

2. 시험처리결과표(아-806, 809, 818, 823, 825~828)            각1부.  끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	최해철		화학시험과장	11/10 최진수
협조자
시행	화학시험과-2543	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	부분공개(5)