문서번호	수도자재관리센터-24777
결재일자	2016.11.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		송영무	11/16 代정희순
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형91번)11/14

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계 약 내 역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
덕타일 주철관 구매 (대형91)	주철관 5종 680본	375,700	2016.10.05. (2016.11.14.)	한국주철관 공업(주)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.11.14

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	계약 수량 (본)	납 품 내 역 (본)			비고
				전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 91	덕타일 주철관 (에폭시 라이닝 BPF)	(2종) 타이튼 300mm	100	0	100	0
		(2종) KP 500mm	100	0	100	0
		(2종) KP 700mm	80	0	80	0
		(3종) 타이튼 80mm	100	0	100	0
		(3종) 타이튼 150mm	300	0	300	0

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계 적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 91	덕타일 주철관 (에폭시 라이닝 BPF)	(2종) 타이튼 300mm	100	1	1	1 (성적서 확인)	1 (성적서 확인)	1 (성적서 확인)	적합
		(2종) KP 500mm	100	1	1	“	“	“	적합
		(2종) KP 700mm	80	2	2	“	“	“	적합
		(3종) 타이튼 80mm	100	1	1	“	“	“	적합
		(3종) 타이튼 150mm	300	2	2	“	“	“	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격 검사 실시등 성적서 확인한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 덕타일 주철관 검사표(대형91) 1부. 끝.