문서번호	교량보수과-791
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김형섭		03/17 김종대
협 조

해빙기 안전점검 보고서(정기점검 병행)

- 영동대교북단E램프, 송정교, 뚝도1,2교 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

성동도로사업소

(교량보수과)

영동대교북단E램프교 외 3개시설 안전점검 보고서

(해빙기 대비, 정기점검 병행)

□ 점검시설물

시설물명		규모	종구분/등급		형식		준공년도
영동대교북단 E램프교		폭 : 6.25m 연장 : 310m	종구분 : 1종 상태등급 : A등급		STB		2007. 3. 1.
송 정 교		폭 : 14.2m 연장 : 386m	종구분 : 2종 상태등급 : B등급		RA		1992.. 11. 30
뚝도 1 교		폭 : 17.7m 연장 : 180m	종구분 : 2종 상태등급 : A등급		RA		1992. 11. 30
뚝도 2 교		폭 : 21.7m 연장 : 120m	종구분 : 2종 상태등급 : B등급		RA		1992. 11. 30
관 리 자	성동도로사업소 교량보수과			주 무 관		김 형 섭
점 검 자	성동도로사업소 교량보수과			주 무 관		김 형 섭
				주 무 관		김 근 섭
	외부전문가(영동대교북단E램프)			(주)제이엠아섹		김 영 수
	외부전문가(송정교외 2)			한국건설품질연구원		원 용 만

□ 점검일자 : 2013. 3. 14

□ 점검구간 : 포장면, 상부 및 하부 구간

□ 점검내용

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	영동대교 북단 E램프교	- 교면포장, 배수시설, 방호울타리, 연석, 신축이음장치, 교량받침에 대해 전반적 상태 양호	- 특별한 의견 없음

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
2	뚝도 1 교	- P3~P5구간 하부 슬래브 백태 발생(7m * 24m = 168㎡)	- 2014 일상유지보수공사 작업지시 예정
3	뚝도 2 교	교면포장, 방호울타리, 하부 슬래브 상태 양호 함.	특별한 의견 없음
4	송 정 교	- 포장면 소파 3개소 (A2, 238m, 150m 지점)	- 시설공단 조치 요구
		- 슬래브 단부 열화 파손 5개소 (좌측 50~150m 지점)	- 2014 일상유지보수공사 작업지시 예정
		- A1 교대 백태 발생 - P4 교각 그을림 발생	- 2014 일상유지보수공사 작업지시 예정

첨부 : 현황사진 및 점검보고서 1부.  끝.