문서번호	수도자재관리센터-25743
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		송영무	11/28 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형87번)11/23

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리 센터에서 구매 발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계 약 내 역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
수도용 폴리에텔렌 피복강관 800mm 구매 (대형87)	폴리에틸렌 피복강관 700mm 5본	12,200	2016.10.05. (2016.11.30.)	주식회사 케이엔지 스 틸

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.11.23

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	계약 수량 (본)	납 품 내 역 (본)			비고
				전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 87	수 도 용 폴리에텔렌 피복강관	800mm*8t*6.1m (1수직관)	5	0	5	0

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	용접부 인장강도	모재부 인장강도	성분	검사 결과
대형 87	수 도 용 폴레에틸렌 피복 강관	800mm*8t*6.1m (1수직관)	5	5	1	1 (성적서 확인)	1 (성적서 확인)	1 (성적서 확인)	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격 검사 실시등 성적서 확인한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 수도용 폴리에틸렌 피복강관 검사표(대형87) 1부.

2. 사진대지 1식. 끝.

사진대지

사진 1 : 규격측정

사진 2 : 핀홀테스트