투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-965, 966, 975, 977, 979, 980)

1.  총무과-「12911, 12912, 12936, 12943, 12945, 12946,

(ʻ16.11.28.)」호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

시험번호	재료구분	수량	처리기한	시험일자	시험결과 (AP함량)	비 고
아-965	WC-6 (개질)	1점	2016.12.02.(금)	2016.11.29.(화)	5.4 %	체가름은 붙임참조
아-966	WC-3 (개질)	〃	〃	〃	5.5 %
아-975	WC-4	〃	〃	〃	5.4 %
아-977	WC-3	〃	〃	〃	5.0 %
아-979	〃	〃	〃	〃	5.4 %
아-980	〃	〃	〃	〃	5.4 %

라. 시험결과

붙임   1. 시험요구서(아-965, 966, 975, 977, 979, 980)       각1부.
2. 시험처리결과표(아-965, 966, 975, 977, 979, 980)   각1부.  끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	11/30 최진수
협조자
시행	화학시험과-2790	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	부분공개(5)