투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-315, 타-316)

1. 총무과-13270(2016.12.5.), 13272(2016.12.5.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 일반구조용 압연강재(타-315), 일반구조용 탄소강관(타-316)

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험완료일 : 2016. 12.  6.(화)

라. 처리기한 : 2016. 12.12.(월)  16:00

마. 시험결과

시료번호	규 격	기 준 [인(P), 황(S), 탄소(C)]	시험결과(%)			비 고
			인(P)	황(S)	탄소(C)
타-315	SS400	-	0.018	0.002	-
타-316	STK400	-	0.019	0.007	0.169

붙임 : 1. 시험요구서        1부.

2. 시험성적서        1부. 끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	12/06 최진수
협조자
시행	화학시험과-2882	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	부분공개(5)