투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-1108~1111)

1. 총무과-「13690~13693 (2016.12.13.)」관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시 료 명 : 아스콘 재료

나. 시험방법 : KS F 2354:2013, KS F 2502:2014

다. 시험종목 : AP함량 및 체가름

시험번호	재료구분	수량	처리기한	시험일자	시험기준 (AP함량)	시험결과	비 고
아-1108	PSMA 10mm	1점	2016.12.19.(월)	2016.12.14.(수)	6.6% 이상	7.6 %	체가름은 붙임참조
아-1109	〃	〃	〃	〃	〃	7.4 %
아-1110	〃	〃	〃	〃	6.9% 이상 (하부용)	7.4 %
아-1111	〃	〃	〃	〃	6.8% 이상 (상부용)	6.9 %

라. 시험결과

붙임   1. 시험요구서(아-1108~1111)                        각1부.

2. 시험처리결과표(아-1108~1111)            각1부.  끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	최해철		화학시험과장	12/15 최진수
협조자
시행	화학시험과-3005	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	부분공개(5)