투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	총 무 과 장
(경유)
제 목	품질시험결과 수정요청(아-972)

품질관리시스템에 시험결과 입력시 오류가 발생한 항목이 있어 아래와 같이 수정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 시험번호 : 아-972

2. 시험기간 : 2016.11.28.~ 11.30.

3. 수정 요청내역

시험번호	구분(재료명)-당초	번호	두께	밀도	다짐도	수정후 (변경)	번호	두께	밀도	다짐도	비고
아-972	BB-4	1	4.9	2.329	98.8	BB-4	1	7.7	2.400	99.6	입력시 오류입력
		2	5.1	2.357	100.0		2	7.8	2.365	98.2
	PSMA 13mm	3	7.7	2.400	99.6	PSMA 13mm	3	4.9	2.329	98.8
		4	7.8	2.369	98.2		4	5.1	2.357	100.0

끝.

	토질재료시험과장
주무관	이덕범		토질재료시험과장	12/27 김재승
협조자
시행	토질재료시험과-6191	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	3462-7214	/전송	3462-7210	/		/	부분공개(5)