문서번호	전시기획과-1745
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전시기획과장	한성백제박물관장
김은정		김기섭	12/27 이인숙
협조
	총무과장		代윤석존

2016 선사고대기획전 고분모형 벽화수복을 위한

전문가 초청 결과 보고

2016. 12.

2016 선사고대기획전 고분모형 벽화수복을 위한 전문가 초청 결과 보고

2016 선사고대기획전 <고구려 고분벽화> 개최와 관련하여 벽화수복 전문가를 초청해 고분모형 벽화의 보존상태를 점검하고, 벽화 손상부분 수복 및 보존처리 자문을 받았기에 그 결과를 보고하고 사업진행에 반영하고자 함.

Ⅰ		초청개요

초청목적 : 2016 선사고대기획전 <고구려 고분벽화> 고구려 고분모형 벽화 보존상태 점검 및 벽화수복

초청근거

❍ 2016 선사고대기획전 개최 시행계획(2016. 11. 16.)

초청기간 : 2016. 12. 22.(목)~12. 24(토) / 2박 3일

초청대상 : 전문가 2인

연번	성명	성별	소속 기관	직 위	분야
1	최종택	남	고려대학교 고고미술사학과	교 수	고고학(고구려)
2	문활람	여	고려대학교 색채연구소	연구원	벽화 보존처리

초청기간 주요활동 : 고구려 고분모형 5기의 벽화 보존상태 점검 및 벽화수복

소요예산 : 총 2,174천원

Ⅱ		초청일정

구 분	시 간			내 용	비 고
	부터	까지	소요시간
12. 22.(목)	14:30	15:00	30′	▪ 관장님 면담
	15:00	18:00	180′	▪ 안악3호분 벽화 상태점검
	18:00	19:00	60′	▪ 저녁식사, 숙소이동	올림픽파크텔
12. 23.(금)	09:30	12:00	150′	▪ 강서대묘 벽화 상태점검 및 벽화수복
	12:00	13:00	60′	▪ 점심식사
	13:00	18:00	300′	▪ 덕흥리벽화분 상태점검 및 벽화수복
	18:00	19:00	60′	▪ 저녁식사, 숙소이동	올림픽파크텔
12. 24.(토)	09:30	12:00	150′	▪ 덕화리1호분 상태점검 및 벽화수복
	12:00	13:00	60′	▪ 점심식사

2016. 12. 22. ~ 12. 24.(2박 3일)

Ⅱ		활동내용

주 제	검 토 의 견
전시연출	• 전시물인 고구려 벽화고분 모형은 2002년 북한에서 제작된 것으로 그 자체로도 역사적 의미가 있음 • 덕흥리벽화분을 제외한 나머지 4기의 고분 모형은 훼손이 심하여 대대적인 수리가 필요함 • 덕화리2호분은 천장의 별자리 그림이 잘 보일 수 있도록 보조 전시물이 필요할 것으로 생각됨 • 전시 공간이 제한적이므로 진파리 1호분은 벽면을 분리하여 공간을 활용할 필요가 있음 • 고분 모형 5기 모두 훼손이 심한 부분은 목공이나 보존처리 전문가가 수리를 하고, 화면의 구성요소 등은 벽화 전문가의 수복작업이 필요함
2. 현황파악	• 안악3호분은 규모가 크고, 훼손된 부분이 비교적 많이 수리와 수복이 많이 필요함 • 화면 중 부분적인 훼손부분은 원래 벽화를 참고하여 추가적인 모사와 수복이 필요함 • 덕흥리벽화분은 훼손이 비교적 적은 편이나, 부분적인 수복작업이 필요함 • 진파리1호분의 북벽 현무도 부분은 소나무 등 산수화 부분에 대해 추가적인 수복이 필요함 • 강서대묘는 모서리 구조물에 파손이 있어 목공작업이 필요하고, 훼손면이 넓은 부분은 한지출력 등으로 제작하고, 추가적인 수복을 통해 마무리 할 필요가 있음
3. 벽화수복	• 현재 모사도 각 조각들의 이음새 라인을 중심으로 패널과 모사 원본이 전체적으로 들떠있는 상태임. 보관 및 관리, 설치 시에 현재 박리된 손상이 더 이상 진행되지 않도록 각별한 주의가 요구됨 • 본지는 섬유의 강도면에서 열악한 선지가 사용되었음. 곳곳에 스크래치의 흔적은 선지의 약점을 더욱 약화시키므로 그림 표면이 긁히지 않도록 주의할 필요가 있음 • 흰색 안료를 사용하여 벽화 원래의 훼손부분을 표현하기도 했으나, 인위적인 스크래치를 가하여 표현한 부분도 산재함. 따라서 모사도 수리에 앞서 원 고분벽화의 이미지와 본 모사본을 대조하여 보관 중에 긁힌 자국과 벽화 원화의 손상부위를 긁어 표현한 자국을 철저히 구별할 필요가 있음. • 현재의 모사도는 본지와 초배지, 중배접 등 총 4겹으로 붙어있는 배접지 전체가 베니아판으로부터 들떠 있음. 이는 유연성이 없는 인공접착제의 장력으로 인한 박리로 판단됨. 향후 원화 수리 시, 패널과 원화를 분리할 때 세심히 주의해야 함. • 전시 일정을 고려하여 필요한 부분에 한하여 벽화 전문가가 수복작업을 하고, 음영지역 등 관람객의 시선이 안가는 부분은 목공과 보존처리 전문가가 수리하도록 할 것

검토 의견

초청 활동 사진

안악3호분 벽화 손상부 점검

안악3호분 벽화 손상부 점검

강서대묘 벽화 상태 점검

강서대묘 벽화 상태 점검

덕흥리벽화분 상태 점검

덕흥리벽화분 벽화 수복

덕흥리벽화분 벽화 수복

강서대묘 벽화 수복

검토의견서 작성

검토의견서 작성

Ⅲ		행정사항

소요예산 : 2,174,000원

세부내역

구 분	산출내역	금 액	항 목
참석수당	150,000원×2인×3일=900,000원	900,000원	선사고대기획전/ 일반운영비/ 사무관리비(201-01)
숙 박 비	247,500원×2인×2식=990,000원	990,000원	선사고대기획전/ 일반보상금/ 외빈초청여비(301-07)
식 비	2인×3식=284,000원	284,000원
합 계		2,174,000원

향후계획

❍ 고분모형 벽화 보존처리 용역 작업 : 2016. 12. 26.~12. 28.

❍ 2016 선사고대기획전 개막 행사	: 2016. 12. 29.

붙  임 : 검토의견서 각 3부.  끝.