문서번호	교량안전과-1144
결재일자	2017.1.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	01/19 신응수
협 조
	★강남일반교량팀장			이홍재
	주무관			서성만

사당고가 강구조시설물

안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01

안전총괄본부

(교량안전과)

사당고가 강구조시설물

안전점검 결과보고

사당고가 강구조시설물 안전점검 결과 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고드림

시설물 현황

시설물 개요

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	22	300	관악구남현동~ 서초구방배동	교량안전과 (강남일반교량팀)	DB-24	STB	'97.4.30	삼부토건

(시설물 전경 사진)	(종단면도)

※ 2017년 정밀안전진단용역 시행 예정

점검개요

점검일자 : 2017.01.12(목)

점검구간

- 사당고가 : A1~P1~P5~A2구간 강박스(STB) 4열

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

- 강박스 내부 하부플랜지 및 볼트 등 부분 부식(녹 발생)

- 강박스 외부 도장박리 및 내부 도장탄화 발생

- 바닥판 슬라브 하면 배수관 누수(A1측) 및 강재 부식

- 교량하부 휀스 안쪽 낙엽 퇴적 및 강박스 내·외부 쓰레기 적치 등

조치계획

점검결과 발견된 결함사항에 대하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행. (강남일반교량팀 시설물 담당자 조치)

※ 사당고가는 2017년 정밀안전진단용역 시행 예정 임.

붙 임 : 사당고가 안전점검 보고서 1부. 끝